# BADANIA REAKCJI TRIBOCHEMICZNYCH

Badanie reakcji tribochemicznych przeprowadza się w maszynach tarciowych do tribologicznych badań modelowych o różnorodnych rodzajach geometrii styku skojarzeń tarciowych. Powszechnie stosowane są aparaty: trzpień-tarcza i czterokulowy. Szczegółowe informacje o stosowanych maszynach w badaniach tribologicznych można znaleźć w książce Hebdy 
i Wachala [1] na s. 516–546. Węzły tarcia maszyn tarciowych spełniają rolę reaktorów tribochemicznych. Ze względu na różnorodność czynników wpływających na przebiegające tam reakcje chemiczne, do ich śledzenia stosuje się różnorakie podejścia badawcze i różne techniki analityczne. Biorąc pod uwagę bardzo małą objętość, w której zachodzą reakcje tribochemiczne dolne granice oznaczanych substancji są bardzo niskie, metody analityczne muszą być czułe i dokładne w tych zakresach stężeń. Badania reakcji tribochemicznych przeprowadza się analizując jakościowo i ilościowo składniki środka smarowego w czasie i po procesie tarcia oraz analizując również powierzchnie tarcia w czasie procesu, a najczęściej po zakończeniu tarcia. Bardzo często stosuje się dodatkowe, uzupełniające badania fizykochemiczne, zwane imersyjnymi, przeważnie dodatków uszlachetniających środki smarowe (np. termiczny rozkład samych dodatków i w olejach, w obecności proszków, powierzchni płytek, kulek łożyskowych lub drutów, przemiany termiczne z wykorzystaniem termicznej analizy różnicowej i inne).

Przebieg reakcji tribochemicznych obserwuje się analizując przemiany chemiczne składników środka smarowego metodami  spektroskopowymi takimi jak: podczerwień (IR) i jej bardziej czuła odmiana z transformacją Fouriera (FTIR), magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) jąder: fosforu-31, (31P NMR) i wodoru (1H NMR), elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR). W analizach stosuje się różne metody rozdziału takie jak: chromatografię gazową (GC) [z detekcją związków metodami: płomieniowo-jonizacyjnymi (FID), wychwytu elektronów (ECD), płomieniowo-fotometrycznymi (FPD), FTIR, i spektrometrii masowej (MS)] oraz chromatografią cieczową wysokociśnieniową (HPLC) [z różnymi kolumnami do rozdziału (często techniką żelową) i różnymi metodami detekcji].

Do analizy ilościowej dodatków i produktów ich przemian stosowane są klasyczne metody analizy chemicznej; np. analiza tiomerkurometryczna.

Bardzo dużo informacji o przebiegu reakcji tribochemicznych wnoszą analizy powierzchni tarcia. Znanych jest wiele technik analizy powierzchni ciała stałego, jednak praktyczne zastosowanie znalazło kilka metod. Są to spektroskopie: elektronów Augera (AES), fotoelektronów promieni X (XPS) zwana też elektronową spektroskopią do analizy chemicznej (ESCA), odbiciowe spektroskopie z transformacją Fouriera w podczerwieni i Ramana oraz mikrosonda elektronowa i analiza dyspersji energii promieni X (EDAX), (EDX). Ostatnio używane są do badań tribologicznych na poziomie atomowym najnowsze techniki analizy; mikroskopie: elektronowa tunelowa (STM) i siły atomowej (ATM). Szczegółowe omówienie tych technik analizy powierzchni w badaniach trybologicznych znajduje się w pracach Glaesera [195] i Chunga [196].

# REAKCJE TRIBOCHEMICZNE I WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH ŚRODKI SMAROWE

## ORGANICZNE ZWIĄZKI SIARKI

### Metody badań tarciowych, analizy powierzchni i przemian 
tribochemicznych   dodatków,   właściwości   tribologiczne

Organiczne związki siarki, a zwłaszcza mono-, di- i polisulfidy, to jedna z najważniejszych grup związków, które znalazły zastosowanie 
w uszlachetnianiu środków smarowych. Od wielu lat prowadzone są badania zmierzające do wyjaśnienia mechanizmów ich działania w procesie tarcia granicznego.

Rodzaj stosowanych w badaniach maszyn tarciowych ma wpływ na wielkość zużycia powierzchni oraz na produkty reakcji tribochemicznych powstające podczas procesu tarcia. W badaniach tarciowych najczęściej stosowanym dodatkiem uszlachetniającym do olejów smarowych, zawierającym siarkę jest disulfid dibenzylu [197–213]. W przeważającej części tych prac porównywano zachowanie tribologiczne disulfidu w warunkach tarcia, z zachowaniem siarki elementarnej, innych sulfidów lub polisulfidów.

Najczęściej używaną maszyną testową w badaniach procesu tarcia 
z udziałem dodatków siarkowych jest aparat czterokulowy 
[199–201, 214–220]. Do tego celu wykorzystywane są również inne urządzenia, jak: maszyna przekładniowa FZG [200], aparat typu tarcza i cylinder[203–4], tarcza–tarcza [205–6, 221], tarcza–kula [203, 207]], trzpień–tarcza [208], trzpień–pierścień [209], maszyna typu Falex [216] i maszyna typu Almen Wieland [216].

Jeszcze większa różnorodność występuje w sposobie analizy procesu tarcia. Wiele z metod analizy powierzchni i analizy struktury warstwy leżącej bezpośrednio pod powierzchnią opiera się na zjawiskach powstających w wyniku oddziaływania promieniowania lub cząstek na te powierzchnie. Najczęściej stosowanymi metodami były XPS [204, 208, 210, 218, 221, 226] i mikrosondy elektronowej (EPMA) [199, 201–202, 214, 216, 220, 221], dające informacje o pierwiastkach chemicznych występujących na badanych powierzchniach. Z innych metod należy wymienić AES [208, 210, 215], skaningową mikroskopię elektronową (SEM) [199, 208, 221, 222], mikroskopię optyczną [199], dyfrakcję elektronów [201], dyfrakcję promieni X [199, 221, 222], skaningową sondę elektronów Augera (SAM) [226], ESR [227], EDAX [208], jonową mikroanalizę (IMA) [224], ferrografię [210, 221]. W analizie dodatków i olejów stosowane były metody wykorzystujące analizę pierwiastków znaczonych takich jak 35S [198, 203, 205–206, 228–9] i 14C [228], a także metody takie jak: chromatografia gazowa (GC) (z zastosowaniem różnych detektorów) [230–231], HPLC (z zastosowaniem różnych detektorów) [227], spektrofotometria w zakresie nadfioletu i światła widzialnego (UV-VIS) [227], MS [219, 232], chromatografia cienkowarstwowa (TLC) [219] i IR [233–235]. Ta różnorodność stosowanych metod wskazuje głównie na fakt, że brak jest uniwersalnej metody, która byłaby pozbawiona wad i dawała pełną informację o procesach zachodzących w węźle tarcia. Dla uzyskania miarodajnych wyników badań należy stosować kilka technik analitycznych, a opracowanie wyników badań i wnioskowanie jest niejednokrotnie bardzo skomplikowane.

Większość analiz potwierdza, że podczas tarcia na powierzchni tworzą się takie związki jak: siarczki, tlenki i siarczany żelaza. Występujące trudności z identyfikacją składników powierzchni, ich oznaczaniem, mogą być spowodowane faktem, że warstwy utworzone podczas procesu tarcia są ekstremalnie cienkie, amorficzne, a topografia zużytej powierzchni utrudnia aplikację wielu technik analitycznych. Wiele proponowanych schematów reakcji tribochemicznych dodatków w różnym stopniu opiera się na wynikach otrzymanych ze statycznych testów imersyjnych, w których warstwy reakcyjne są tworzone na metalowych płytkach, drutach albo proszkach metalu, przez ogrzewanie ich w węglowodorowych roztworach dodatków. W tych warunkach są tworzone na powierzchni znacznie grubsze warstwy reakcyjne niż podczas procesu tarcia. Metody imersyjne mogą niekiedy być bardzo mylące, ponieważ w nich i w testach tarciowych często otrzymuje się na powierzchniach zupełnie inne związki [218].

Jedne z pierwszych wyników, kompleksowo prezentujące badania wpływu chemicznej struktury organicznych sulfidów i disulfidów na ich właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, były opublikowne 
w pracach [197, 236–237]. W pracy Alluma i współpracowników [237] wykazano, że właściwości przeciwzatarciowe wzrastają wraz z obniżeniem w disulfidzie siły wiązania C–S. Allum, Forbes i Reid [197–198, 216, 236] badali wytrzymałość warstwy granicznej utworzonej z sulfidów, disulfidów, sulfotlenków oraz sulfonów stosując aparat czterokulowy; stwierdzili, że aktywność przeciwzatarciowa disulfidów wzrasta z łatwością rozerwania wiązania C–S. Badania wykazały, że efektywność przeciwzużyciowa nie zmienia się tak, jak aktywność chemiczna disulfidów. 
W serii disulfidów n-alkilowych efektywność ta wzrasta ze wzrostem długości łańcucha węglowego. Rozgałęzienie łańcucha powoduje zmniejszenie efektywności przeciwzużyciowej, co więcej, rozgałęzione grupy alifatyczne przyłączone do pierścienia aromatycznego również zmniejszają właściwości przeciwzużyciowe. Proponowane jest wyjaśnienie mechanizmu działania disulfidów w zakresie przeciwzużyciowym, przez tworzenie się warstw tiolanu żelaza, a obserwowane różnice pomiędzy efektywnością działania poszczególnych disulfidów są tłumaczone różnicami w łatwości rozerwania wiązania S–S i fizycznymi właściwościami tworzonych warstw.

Kolejne etapy przemian disulfidów w procesie tarcia powierzchni żelaza według Forbesa i Reida [197] przedstawiono na rys. 71.

Wyniki badań wykazały również, że uszeregowanie efektywności przeciwzużyciowej i przeciwzatarciowej dla poszczególnych disulfidów jest zależne od rodzaju urządzenia tarciowego, na którym przeprowadzano badania. Ustalono, że efektywność disulfidów pod względem właściwości przeciwzużyciowych, badanych za pomocą aparatu czterokulowego [216] wzrasta w szeregu: di-tert-butylowy < di-n-butylowy < diallilowy < dibenzylowy < difenylowy oraz dietylowy < di-n-butylowy < di-n-oktylowy < di-n-dodecylowy < di-n-oktadecylowy, podczas gdy mierzone na mikrokalorymetrze przepływowym ciepło adsorpcji disulfidów na tlenku żelaza [197] rośnie w kolejności: dibenzylowy £ di-n-butylowy < difenylowy.

Natomiast pod względem efektywności przeciwzatarciowej disulfidy tworzą następujący szereg: difenylowy < di-n-butylowy < di-sec-butylowy < di-tert-butylowy < dibenzylowy < diallilowy oraz di-n-dodecylowy < di-n-oktylowy < di-n-butylowy < dietylowy.

Szereg aktywności chemicznej disulfidów zmienia się analogicznie jak ich efektywność w testach tarciowych [214]: III-rzędowe > II-rzędowe > I-rzędowe > arylowe.

Termochemiczne obliczenia i chemiczne testy wykazały, że im mniejsza energia potrzebna jest do uwolnienia siarki, tym większa jest reaktywność w stosunku do stali związków siarkowo-organicznych i tym lepsze są ich właściwości, głównie przeciwzatarciowe w testach tarciowych [238].

Po badaniach na aparacie czterokulowym analizowano powierzchnię tarcia za pomocą mikrosondy rentgenowskiej [216]. W tarciu mieszanym znaleziono na powierzchni tarcia bardzo mało siarki, natomiast w zakresie tarcia granicznego ilość siarki występującej na powierzchni tarcia gwałtownie wzrasta, a ilość związanego chemicznie tlenu spada ze wzrostem aktywności przeciwzatarciowej badanych disulfidów. Rozkład siarki badanej powierzchni był nierównomierny, a grubość warstwy wynosiła kilka mikronów. Autorzy wnioskują, że siarka elementarna odgrywa równie dużą rolę jak disulfidy w tworzeniu protekcyjnej warstwy powierzchniowej. Działanie przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe organicznych disulfidów jest bardziej efektywne niż analogicznych monosulfidów. Badania disulfidów z wykorzystaniem aparatów Almena Wielanda i Falexa potwierdziły, że związki te zachowują się odmiennie niż w aparacie czterokulowym w zakresie tarcia mieszanego i granicznego. Efektywność przeciwzużyciowa disulfidów o różnych łańcuchach badana na aparacie czterokulowym jest podobna jak w pracy Płazy [217].

W pracy Borna i współpracowników [200] badano w różnych warunkach właściwości przeciwzatarciowe wybranych polisulfidów  i sulfidu, zawierających od jednego do czterech atomów siarki w cząsteczce, używając do tego celu aparatu czterokulowego, przekładniowej maszyny FZG 
i aparatu Timkena. Badania te wykazały, że właściwości przeciwzatarciowe zależą od chemicznej struktury polisulfidów i mechanicznych warunków smarowania. W zależności od rodzaju maszyny tarciowej użytej do badań, różny był wpływ podstawnika węglowodorowego przyłączonego do atomu lub atomów siarki, jako dodatku przeciwzatarciowego. Wzrastająca aktywność podstawników w disulfidach podczas badań na aparacie czterokulowym przedstawia następujący szereg: fenylowy < n-butylowy < izo-butylowy < sec-butylowy < tert-butylowy < benzylowy <<metyloallilowy.

Kolejność ta jest inna w badaniach na maszynie typu FZG: n-butylowy < izo-butylowy << tert-butylowy < metyloallilowy < benzylowy < fenylowy i na aparacie Timkena: n-butylowy < metyloallilowy < fenylowy <tert-butylowy < sec-butylowy < benzylowy.

Dla całkowitego poznania procesu smarowania granicznego konieczne jest zrozumienie raczej mechanizmów reakcji dodatku, niż ustalenie rodzaju i ilości pierwiastków obecnych na powierzchni tarcia [218].

Porównanie reaktywności siarki i siarkowych dodatków uszlachetniających do olejów smarowych przeprowadzono za pomocą metod imersyjnych i tarciowych  w pracach [218, 234, 239]. Są liczne opublikowane prace, które podają tylko wyniki badań imersyjnych [228, 230, 231, 241]. Bird i Galvin [218] przeprowadzili testy tarciowe na aparacie czterokulowym przy obciążeniach 50, 75 i 100 kG, a test imersyjny w temperaturze 145°C przez 17 godzin. W badaniach imersyjnych roztworów zawierających siarkę elementarną, wykryto na powierzchni metalu cienką warstwę zawierającą siarczan i wolną siarkę, podczas gdy w teście tarciowym wykryto tlenki, małe ilości siarczanu i duże ilości siarczku.

Badania powierzchni metalu po procesie tarcia i po teście imersyjnym w roztworze olejowym, zawierającym disulfid dibenzylu, również wskazywały na różnicę w budowie warstwy powierzchniowej. Powierzchnia po procesie tarcia miała grubą nieciągłą warstwę siarczku z dodatkiem niewielkiej ilości siarczanu, w zakresie przeciwzatarciowym, zgodnie z wynikami pracy [199], nie wykryto natomiast disulfidu i sulfidu dibenzylu oraz tiolanu żelaza. Autorzy sugerują, że związki te mogły być usunięte podczas przemywania powierzchni w celu usunięcia oleju smarowego rozpuszczalnikiem przed analizą albo ulotniły się w próżni spektrometru XPS. W innej pracy porównywano również chemiczną reaktywność i działanie przeciwzatarciowe disulfidu di-n-oktylowego i di-tert-oktylowego [239]. Badania imersyjne przeprowadzono w roztworze oleju białego, na proszku żelaza w zakresie temperatur 165–250°C, a badania tarciowe na maszynie typu Falex, aparacie czterokulowym i maszynie typu trzpień - tarcza. Dane uzyskane z badań kinetycznych tworzenia siarczku żelaza w testach imersyjnych spełniają równanie Arrheniusa, a disulfid di-tert-oktylowy jest 
ok. 1500 razy bardziej reaktywny w porównaniu z di-n-oktylowym. Badania tarciowe wykazały, że disulfid di-tert-oktylu jest bardziej efektywny przeciwzużyciowo i w tworzeniu siarczku zmniejszenie końcowej szybkości zużycia na aparacie typu trzpień-tarcza wynosiło od 2 do 20 razy.

Związki chemiczne, utworzone na powierzchni żelaza podczas ogrzewania roztworów disulfidu dibenzylowego (DBDS), disulfidu difenylowego (DPDS) i tiantrenu z proszkiem żelaza, badano za pomocą spektroskopii IR [234]. Ogrzewanie roztworów prowadzono w zakresie temperatur 100–150°C, a produkty powstałe w wyniku tego procesu ekstrahowano z powierzchni metalu za pomocą chloroformu, dimetyloformamidu oraz kwasu octowego. Wyniki uzyskane w teście imersyjnym posłużyły autorom do sformułowania ogólnych wniosków dotyczących działania disulfidów w warunkach tarcia. Na podstawie tych badań stwierdzono, że na powierzchni żelaza występują silnie zaadsorbowane fizycznie i chemicznie organiczne związki, powstające w wyniku przemian chemicznych badanych związków siarki oraz utleniania bazy olejowej. Zdaniem autorów pracy w procesie tarcia prawdopodobnie te warstwy są odpowiedzialne za właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe. Ilość i skład siarczków żelaza nie jest głównym czynnikiem wpływającym na te właściwości. Związki chemiczne utworzone na powierzchni tarcia przez arylowe disulfidy posiadają lepsze właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe niż analogiczne połączenia alkilowe. Energia wiązań C–S 
i S–S w cząsteczce disulfidu oraz reaktywność rodników powstałych 
w wyniku procesu tarcia determinują właściwości warstwy granicznej na powierzchni tarcia. Spośród badanych związków tiantren ma najgorsze właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe. Przy stężeniach dodatków poniżej 0,5% siarki w roztworze DBDS ma najlepsze właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, natomiast przy wyższych stężeniach DBDS i DPDS ilość wytworzonej warstwy jest wystarczająca do zabezpieczenia powierzchni tarcia przed zacieraniem. W reakcji przebiegającej na gorącym żelaznym drucie w roztworach siarki elementarnej oraz DBDS i DPDS [222] zachodzi konkurencyjne utlenianie powierzchni tarcia tlenem rozpuszczonym w skwalanie, które zabezpiecza powierzchnię żelaza przed nadmiernym sulfuryzowaniem. Konkurencyjne utlenianie również opóźnia słabą sulfuryzację przez DPDS. Szybkość tworzenia się warstwy siarczkowej może zależeć od chemicznej struktury związku siarki oraz fizycznych i chemicznych właściwości utworzonych warstw powierzchniowych. Podczas badań dynamicznych na aparacie czterokulowym potwierdzono, że bardziej reaktywne dodatki siarkowe mają lepsze właściwości przeciwzatarciowe. Uszeregowanie właściwości przeciwzatarciowych dla dodatków siarkowych było niezależne od atmosfery. 
W metodzie gorącego drutu szybkość reakcji tworzenia siarczku żelaza 
w temperaturze 400°C jest większa w atmosferze argonu dla siarki elementarnej i DBDS. Dla DPDS szybkość ta jest taka sama w powietrzu 
i w atmosferze argonu. Właściwości przeciwzużyciowe, dla wszystkich badanych dodatków siarkowych, są lepsze w atmosferze powietrza, natomiast właściwości przeciwzatarciowe DBDS nie zależą od atmosfery, 
a pozostałych dodatków są nieznacznie lepsze w atmosferze powietrza. Wyniki te znajdują potwierdzenie w pracy Tomaru i współpracowników [224], gdzie stwierdzono, że zużycie i współczynniki tarcia są niższe 
w atmosferze powietrza niż w atmosferze argonu.

Widać, że tlen wpływał w pewnym stopniu na proces tarcia i zużycie. Tlen może być jednym z efektywnych czynników chemicznych, wpływającym na tworzenie warstwy granicznej przez związki siarki. W reakcji DBDS z powierzchnią żelaza w teście gorącego drutu mniej siarczku żelaza tworzy się w atmosferze powietrza niż w atmosferze argonu. Reakcje utleniania i sulfuryzacji zachodzą równocześnie na powierzchni żelaza, ponieważ w roztworze współistnieją rozpuszczony tlen oraz związki siarki.

Bovington i Dacre [230, 231] badali za pomocą techniki GC z wykorzystaniem detektorów: FID, FPD oraz TCD rozkłady termiczne disulfidu i sulfidu dibenzylu w n-heksadekanie, również w n-heksadekanie w obecności siarczku żelaza [231], a także adsorpcję i desorpcję sulfidu oraz disulfidu na powierzchni stali [228]. W układzie homogenicznym [230] szybkość rozkładu DBDS jest wprost proporcjonalna do stężenia dodatków w roztworze oleju, w zakresie temperatur od 210 do 290°C. Według autorów głównymi składnikami  rozkładu są: toluen, stilben i tiol benzylowy, tworzą się również siarka elementarna, siarkowodór, sulfid dibenzylu i dibenzyl. W obecności żelaza rozkład termiczny disulfidu i sulfidu dibenzylu zachodzi w temperaturze znacznie niższej niż w układzie homogenicznym. Do badań stosowano również technikę GC. Produktami tworzonymi podczas rozkładu disulfidu dibenzylu są sulfid dibenzylu, tiol benzylowy  toluen i siarka elementarna, natomiast podczas rozkładu sulfidu dibenzylu (DBS) są: toluen, siarka elementarna oraz mniejsze ilości dibenzylu niż w przypadku disulfidu. Szybkość rozkładu badanych związków jest zgodna z szybkością obliczoną dla reakcji I-rzędowej i jest hamowana przez warstwę siarczku żelaza, tworzącego się na powierzchni proszku żelaza. Szybkość uwalniania siarki elementarnej z cząsteczki dodatków, liczona metodami pośrednimi, jest podobna dla obu związków. We wszystkich tych pracach nie oznaczano ilościowo siarczku żelaza 
i siarki elementarnej.

Badania adsorpcji i desorpcji [228] disulfidu i sulfidu dibenzylu 
w roztworze n-heksadekanu, na powierzchni stali chromowej, jako funkcji czasu, temperatury, stężenia dodatków i szybkości mieszania, z zastosowaniem atomów znaczonych 35S i 14C wykazały, że zjawisko adsorpcji przebiega w dwóch etapach. Początkowo przebiega fizyczna adsorpcja według kinetyki Langmuira (pokrycie powierzchni wynosiło 0,9), a  następnie chemisorpcja monowarstwy siarczku żelaza. Desorpcja dodatków była badana jako funkcja czasu i temperatury, z powierzchni o pokryciu 0,8. Obydwa te procesy były badane w zakresie temperatur 60–140°C. DBDS ulega adsorpcji fizycznej od 100 do 1000 razy szybciej niż DBS. Natomiast konwersja warstwy zaadsorbowanej fizycznie w warstwę chemisorpcyjną jest od 100 do 500 razy szybsza dla disulfidu niż dla monosulfidu. Siarczek żelaza utworzony na powierzchni tarcia wykazuje większą zdolność adsorpcji dodatków (między innymi disulfidu dibenzylu) niż powierzchniowy tlenek żelaza  [203]. Również ciepła adsorpcji są wyższe na siarczku żelaza, niż na tlenku żelazowym  [240]. Siarczek żelaza 
w porównaniu z tlenkiem żelaza adsorbuje bardziej aktywnie polarne związki.

W badaniach termicznego rozkładu DBDS [241] wykryto i analizowano więcej związków siarki zarówno w przypadku rozpadu homogenicznego, jak i heterogenicznego (proszek żelaza), niż analizowano 
w pracy Forbesa i Reida [197] oraz Bovingtona i Dacre’a [230, 231]. Podczas termicznego rozkładu DBDS wytwarza się złożona mieszanina produktów siarkowych, które tworzą się z rozpadu dodatku oraz podczas reakcji wtórnych produktów rozpadu. Rozpad DBDS do siarki oraz monosulfidu dibenzylu przebiega w obydwu przypadkach i jest cechą charakterystyczną dla rozkładu tego dodatku. Siarkowodór powstaje w procesie rozkładu homogenicznego, jego tworzenie rozpoczyna się w momencie gwałtownego ubytku siarki elementarnej, powstałej z rozpadu dodatku 
i rozpuszczonej w roztworze. Siarkowodór powstaje w reakcji siarki elementarnej z n-heksadekanem według poniższego schematu:

(205)

Ilość utworzonej siarki elementarnej w temperaturze rozkładu 250°C ulega zmniejszeniu po ok. 40 min. Ten spadek stężenia siarki elementarnej jest powiązany ze wzrostem ilości utworzonego siarkowodoru. W tej temperaturze (250°C) występuje wzrost szybkości tworzenia monosulfidu dibenzylu przez ok. 50 min., a następnie ilość monosulfidu w badanym roztworze ulega zmniejszeniu. W niższych temperaturach (200 i 220°C) stopień przereagowania siarki i monosulfidu nieznacznie rośnie lub utrzymuje się na stałym poziomie. To sugeruje, że DBDS rozpada się tworząc jako produkt pośredni tiosulfotlenek [242].W końcowym etapie rozkładu DBDS w temperaturze 220°C i przez cały czas trwania rozkładu termicznego w temperaturze 250°C, obserwowany jest niższy stopień przereagowania monosulfidu w roztworze n-heksadekanu, w porównaniu z siarką elementarną. Obniżenie początkowego stężenia DBDS z 0,1 do 0,043 mol/dm3, w eksperymencie prowadzonym w temperaturze 220°C, nie powoduje zmniejszenia początkowej szybkości reakcji rozkładu DBDS. Czas półtrwania DBDS w temperaturze 250°C jest oczywiście mniejszy niż 
w niższych temperaturach i w przeprowadzonych badaniach jest ok. dwa razy mniejszy w porównaniu z wynikami przedstawionymi w pracy Bovingtona i Dacre’a [230]. Czas półtrwania w trzech badanych temperaturach 200°C, 220°C i 250°C wynosi odpowiednio 180, 50 i 20 min. Stałe szybkości reakcji wynoszą odpowiednio 0,57 ´ 10-4s-1, 2,82 ´ 10-4s-1 
i 5,54 ´ 10-4s-1.

Termiczny rozkład DBDS w warunkach heterogenicznych jest odmienny niż w warunkach homogenicznych. Rozpad DBDS w układzie heterogenicznym zachodzi w niższej temperaturze. Czas półtrwania DBDS w temperaturze 170°C w przeprowadzonych badaniach (3 godz.) jest także różny od wyników uzyskanych przez Bovingtona i Dacre’a [231], jednak w tym przypadku molowy stosunek DBDS do powierzchni żelaza jest trzy razy niższy niż w cytowanej pracy, a czas półtrwania DBDS jest ok. trzy razy dłuższy. Powierzchnia żelaza katalizuje rozkład DBDS, co jest widoczne zwłaszcza w obojętnej atmosferze argonu. Szybkość rozpadu dodatku DBDS w początkowym etapie reakcji jest największa i bardzo duża, a głównym produktem tworzonym podczas tego rozpadu jest siarka, przy czym stężenie monosulfidu w porównaniu do rozpadu homogenicznego jest relatywnie niskie. Świadczy to o tym, że powierzchnia żelaza przyspiesza także rozkład monosulfidu, ponieważ mniejsza jego ilość tworzy się w atmosferze argonu, gdy jednocześnie powstaje wówczas więcej siarczku żelaza. Prawdopodobnie żelazo przyspiesza rozkład monosulfidu do tiorodnika benzylowego, który reaguje natychmiast z powierzchnią metalu poprzez tiolan żelaza, tworząc siarczek żelaza. Zmniejszenie stężenia siarki występuje z wydłużeniem czasu trwania procesu termicznego rozkładu, jest połączone ze wzrostem ilości tworzonego siarczku żelaza. Można przypuszczać, że zmniejszanie ilości siarki obecnej 
w roztworze n-heksadekanu, aż do całkowitego zaniku siarki, jest wynikiem zmniejszenia katalitycznego wpływu żelaza na rozkład disulfidu spowodowanego przez powstałą warstwę siarczku żelaza. W pierwszym etapie rozkładu DBDS w atmosferze powietrza efekt katalityczny jest niższy niż w atmosferze argonu, ponieważ powierzchnia żelaza jest dezaktywowana przez utlenianie. Utworzona warstwa siarczku nie obniża tak znacznie szybkości rozkładu DBDS w atmosferze powietrza jak w atmosferze argonu. Dowodzi to, że tlenek żelaza ma również wpływ katalityczny na rozpad dodatku, ale szybkość reakcji jest niższa w porównaniu 
z efektem katalitycznym wywieranym przez czystą powierzchnię żelaza, 
a więc jest wyższa w atmosferze argonu, co prowadzi do tworzenia się większej ilości siarczku żelaza.

Obecność tlenu atmosferycznego podczas heterogenicznego rozkładu termicznego DBDS powoduje daleko posunięte jego i monosulfidu utlenianie. W atmosferze argonu przebiega utlenianie tych związków, ale reakcje te zachodzą w mniejszej skali niż w atmosferze powietrza. W tym przypadku utlenianie może być tlenem z powietrza niecałkowicie usuniętego z aparatury reakcyjnej bądź jest ono wynikiem utleniania tlenkiem żelaza obecnym na powierzchni proszku żelaza.

DBDS, DBS i siarkowane węglowodory o różnej ilości atomów siarki mogą być łatwo utleniane do sulfotlenków i sulfonów. Disulfidy i sulfidy są utleniane do sulfotlenków według reakcji:

(206)

(207)

(208)

Związki te mogą być dalej utleniane do tiosulfonów {RS(O2)SR}, tiosulfinów {RS(O)S(O)R, sulfinosulfonów{RS(O)S(O2)R} i a-disulfonów {RS(O2)S(O2)R}. Produkty utleniania zawierające grupę sulfinową jako jedyne sąsiedztwo wiązania S–S dysocjują o wiele łatwiej niż inne, w których grupa ta nie jest obecna. Łatwość dysocjacji rośnie w szeregu [243]:

RSSR,  RS(O2)SR,  RS(O2)S(O2)R,  RS(O)SR,  RS(O)S(O2)R, 
   (a)              (b)                        (c)                      (d)                    (e)

RS(O)S(O)R

(f)

gdzie:

R  =  C6H5–CH2–

Tiosulfiny (f) rozkładają się ekstremalnie szybko. Homolityczna dysocjacja wiązania S–S sulfinosulfonu (e) jest 5 ´ 106 razy szybsza niż dysocjacja a-disulfonu (c) i 103 razy szybsza niż dysocjacja tiosulfinu (d). Sulfinosulfon (e) i disulfon (c) bardzo łatwo hydrolizują tworząc kwasy sulfinowe 
i sulfonowe, które prawdopodobnie w procesie tarcia reagują z powierzchnią żelaza. Tiosulfon (b) rozkłada się w temperaturze poniżej 130°C, a tiosulfin (d) przy jeszcze niższej temperaturze i łatwo reagują 
z wodoronadtlenkami do kwasów siarkowych [244, 245] według reakcji:

(209)

Siarczany wykrywano na powierzchni żelaza po testach imersyjnych 
i tarciowych w obecności siarki elementarnej obecnej w roztworze olejowym [218], po jej utlenieniu do siarczanów. Prawdopodobnie po 17 godz. testu imersyjnego w temperaturze 145°C w roztworze oleju następuje sulfuryzacja węglowodorów, ich utlenianie i reakcja z powierzchnią żelaza z utworzeniem siarczanów. Reakcje te zachodzą również podczas testów tarciowych dodatku DBDS w roztworze oleju smarowego. Analiza IR wykazała, po teście imersyjnym, obecność dużego piku charakterystycznego dla siarczanów z małym pikiem charakterystycznym dla siarki, podczas gdy po teście tarciowym ilość siarczanów była niewielka, ponieważ czas trwania tego testu jest zbyt krótki, aby zostały utlenione duże ilości pochodnych DBDS i DBS czy też powstającej siarki elementarnej. Większość powstałych, w czasie rozkładu termicznego i w badaniach imersyjnych, produktów siarkowych powstaje również w czasie prób tarciowych.

W teście na aparacie czterokulowym z udziałem DBDS w całym testowanym zakresie obciążeń tworzą się siarczek żelaza i tiol oraz siarka [241]. Wszystkie siarkowe produkty rozkładu i DBDS znajdujące się 
w oleju smarowym konkurują na powierzchni metalu w reakcji tworzenia siarczku żelaza. We wtórnej reakcji siarki z olejem bazowym powstaje siarkowodór, który również reaguje z powierzchnią tarcia, tworząc siarczek żelaza.

Baldwin [246], stosując technikę XPS do analizy powierzchni po próbach tarciowych wykonanych na standardowej maszynie testowej typu Falex, z użyciem między innymi organicznych związków siarki jako dodatków przeciwzużyciowych, stwierdził występowanie siarczków na powierzchni tarcia. Analiza wykazała, że im jest wyższe stężenie powierzchniowe siarki, tym niższe zużycie powierzchni tarcia. Stężenie siarczku 
osiąga szybko wartość równowagową i pozostaje stałe przez pozostały czas testu tarciowego. W badaniach tarciowych z roztworami siarki elementarnej [212] wykryto na powierzchni siarczek żelazawy, tlenek żelazawo-żelazowy oraz niezidentyfikowane związki węgla i wodoru. 
W przeciwzużyciowym zakresie działania dodatku nie zidentyfikowano żadnych związków, ale wykazano na powierzchni obecność jednorodnej warstwy zawierającej siarkę [199]. Autorzy innych prac [197, 198], zasugerowali, że na powierzchni tarcia może być zaadsorbowany DBDS, siarka elementarna oraz siarczek i benzylotiolan żelaza.

Podczas procesu tarcia granicznego w 0,5% roztworze siarki elementarnej w oleju smarowym, na aparacie typu dysk-dysk, w temperaturach 30 i 100°C, stwierdzono na powierzchni stali [211] obok siarczków również obecność siarczanu żelaza. W pracy przedstawiono prawdopodobne reakcje tworzenia tych związków.

Wiadomo, zgodnie z danymi literaturowymi [201, 202, 211, 220], że siarczek znajdujący się na powierzchni tarcia, powstały  w obecności DBDS, nie jest wyłącznie odpowiedzialny za trwałość warstwy granicznej. Jej trwałość podnoszą współobecne tlenki żelaza. Optymalna trwałość warstwy granicznej i optymalne składy tlenku i siarczku żelaza na powierzchni tarcia zależą od warunków tarcia granicznego. Zawartość siarczku żelaza na powierzchni tarcia, powstałego z DBDS jest wyższa 
w atmosferze argonu niż w atmosferze powietrza [222], co potwierdzają zarówno wyniki testów tarciowych, jak i testów imersyjnych. W ekstremalnych warunkach zużycia, ze wzrostem obciążenia rośnie ilość utworzonego siarczku żelaza, który tworzy się kosztem tlenku [211]. Prowadzono również badania roztworów disulfidów w skwalanie w warunkach powtórnego tarcia [201–202, 220]. DPDS, jako dodatek o niższej reaktywności, wykazywał dobre właściwości przeciwzatarciowe w porównaniu z DBDS przy stężeniu siarki w oleju poniżej 0,5%(m/m) [202]. Gdy stężenie siarki w skwalanie wynosi powyżej 1%(m/m), DBDS posiada lepsze właściwości przeciwzatarciowe, jednak przy wysokim stężeniu dodatku 
uszlachetniającego nadmierne zużycie korozyjne może być przeszkodą 
w praktycznym zastosowaniu tego dodatku. Lepsze właściwości przeciwzatarciowe DPDS przy stężeniach poniżej 0,5% siarki przypisywane są naturze utworzonych warstw powierzchniowych siarczkowych i tlenkowych, jako wynik współoddziaływania pomiędzy DPDS i tlenem rozpuszczonym w skwalanie.

W pracy [220], za pomocą analizy EPMA stwierdzono również, że rozpuszczony w oleju tlen wpływa znacznie na tarcie i zużycie. W warunkach badań optymalne stężenie rozpuszczonego tlenu dające maksymalne właściwości przeciwzatarciowe i minimalny współczynnik tarcia oraz zużycie występowało przy stężeniu 5% (v/v) przy optymalnym stężeniu disulfidu difenylu w oleju wynoszącym 0,13% siarki (m/m). Przy tym stężeniu tworzona jest warstwa, w której stosunek siarki do tlenu wynosi 0,45. Zarówno brak, jak i nadmiar tlenu rozpuszczonego w oleju obniża właściwości przeciwzatarciowe dodatku siarkowego. W innej pracy [201] badano powierzchnię tarcia smarowaną skwalanem bez i z dodatkiem DBDS, DPDS i DBS w warunkach powtórnego tarcia powierzchni, na których powstały w pierwszym przebiegu tarciowym już warstwy reakcyjne, utworzone w reakcji tribochemicznej. Stwierdzono, że właściwości warstwy granicznej zależały nie tylko od reaktywności dodatków uszlachetniających, ale również od warunków tarcia, a szczególnie od natury warstw granicznych utworzonych w pierwszych przebiegach. Badanie powierzchni tarcia wykonano za pomocą takich technik analitycznych jak EPMA, XPS (ESCA) i techniki dyfrakcji elektronów. Autorzy stwierdzili, że następuje wzmocnienie efektu działania sulfidu i disulfidu benzylowego, jeżeli dodatki te są obecne podczas powtórnego tarcia, a pierwszy przebieg przeprowadzono w samym skwalanie i tylko utworzona została na powierzchni warstwa tlenku. Natomiast dodatek DPDS w pierwszym i drugim teście tarciowym powoduje polepszenie jego właściwości jako dodatku smarnościowego. Korzystny efekt działania dodatków w drugim teście tarciowym jest wynikiem współdziałania tlenu i dodatków siarkowych, szczególnie podczas tworzenia warstw granicznych z optymalnym składem tlenków i siarczków.

Wheeler [211], wykorzystując technikę XPS, badał stalową powierzchnię tarcia smarowaną olejem zawierającym DBDS. Gdy zużycie powierzchni trącej było duże, podczas tarcia na powierzchni tworzył się siarczek żelaza, kosztem tlenku. W łagodnych warunkach zużycia nie stwierdzono na powierzchni siarczku ani tiolu. W tych warunkach grubość warstwy tlenku na powierzchni była dwukrotnie większa niż grubość tlenku na powierzchni niezużytej. Zmiany chemiczne na powierzchni tarcia były raczej funkcją szybkości zużycia niż obciążenia.

Sakai i współpracownicy [220] stwierdzają, że zarówno niedostatek, jak i nadmiar tlenu rozpuszczonego w oleju smarowym obniża zdolność działania przeciwzatarciowego DBDS. Zdolność ta jest wynikiem utworzenia optymalnego składu filmu powierzchniowego jako rezultat współoddziaływania pomiędzy dodatkami siarkowymi i rozpuszczonym w bazie olejowej tlenem lub tlenkiem żelaza.

Proces tarcia zachodzi najczęściej w atmosferze powietrza, co ma 
istotny wpływ na powstałe produkty reakcji. Baldwin [210] zaproponował mechanizm współoddziaływania między dodatkiem przeciwzużyciowym (disulfid di-tert-butylu) a powierzchnią tarcia. Dodatek taki jest albo adsorbowany na powierzchni w procesie poprzedzającym reakcję, albo wprost reaguje z powierzchnią tarcia. Stwierdzono, że nie tylko siarczek żelaza jest czynnikiem odpowiedzialnym za smarowanie graniczne, ale również siarczany. Przerwanie warstwy granicznej utworzonej z reaktywnymi związkami siarki, takimi jak DBDS, przebiega z relatywnie wysokim oporem tarcia i zużyciem. Powierzchnie po procesie tarcia w atmosferze argonu były bardziej nierówne niż powierzchnie uzyskane w atmosferze powietrza. Zawartość siarki na powierzchni stali po procesie tarcia zmienia się z chemiczną strukturą dodatków i atmosferą, w której odbywa się proces tarcia. Tribologiczne zachowanie się warstwy wierzchniej jest ściśle 
uzależnione od jego chemicznej natury. To sugeruje, że rozpuszczony 
w oleju tlen albo tlenek metalu modyfikują na powierzchni tarcia chemiczne reakcje pomiędzy związkami siarki i powierzchnią stali oraz odgrywają one poważną rolę w rozszerzeniu smarowania EHD. Natomiast badania na maszynie tarciowej typu trzpień-tarcza niespodziewanie wykazały, że odporność środka smarowego zawierającego DBDS na obciążenia w tarciu granicznym jest taka sama w atmosferze powietrza i argonu [208]. Podczas badań tarciowych w atmosferze siarkowodoru i tiolu metylowego [225] stwierdzono występowanie warstw siarczkowych. Atomy siarki 
z siarczku żelaza są następnie wymieniane na atomy tlenu.

W heterogenicznym rozkładzie termicznym DBDS w atmosferze argonu [241] początkowa szybkość tworzenia siarki i siarczku jest bardzo duża, dlatego w testach tarciowych prawdopodobnie z tego powodu występuje zużycie korozyjne. Tlen rozpuszczony w oleju i tlenek występujący na powierzchni obniżają efekt katalityczny rozkładu termicznego DBDS 
i powierzchnia tarcia jest zabezpieczona przed nadmiernym siarkowaniem. Z wyników badań rozkładu dodatku w warunkach heterogenicznych wynika, że to nie optymalny stosunek tlenu do siarki na powierzchni daje największą trwałość warstwy granicznej, lecz szybkość sulfuryzacji powierzchni tarcia. Nadmierne lub niedostateczne sulfuryzowanie powierzchni wynikające ze zróżnicowania szybkości katalitycznego rozkładu DBDS na świeżej powierzchni żelaza jest odpowiedzialne za trwałość warstwy granicznej.

Na kinetykę reakcji DBDS z powierzchnią tarcia ma również wpływ lepkość oleju bazowego [206]. Wysoka lepkość oleju powoduje wzrost 
efektywnego stężenia disulfidu zaadsorbowanego na powierzchni tarcia. Natomiast wzrost prędkości ślizgania powierzchni trącej powoduje początkowy wzrost na powierzchni stężenia siarczku metalu oraz stałej szybkości reakcji pomiędzy dodatkiem i powierzchnią tarcia. Autorzy tłumaczą to wzrostem temperatury powierzchni tarcia, która powoduje wzrost stałej szybkości reakcji pomiędzy dodatkiem a powierzchnią tarcia. Dalsze zwiększanie prędkości ślizgania zmniejsza stężenie DBDS na powierzchni tarcia, gdyż mechaniczne zaburzenia powodują readsorpcję disulfidu 
z powierzchni tarcia. W tej i następnej pracy Okabe i współpracownicy do badań kinetycznych DBDS w warunkach tarcia na aparacie typu dysk-dysk [205-6] oraz stalowy dysk-kula [203] zastosowali metodę atomów znaczonych 35S w disulfidzie. Siarczek żelaza utworzony na powierzchni tarcia powoduje liniowe zmniejszanie współczynnika tarcia i wzrost adsorpcji dodatku, wpływa to na tworzenie się bardziej efektywnej warstwy smarowej na powierzchni [205]. Szybkość zużycia powierzchni tarcia była niższa w przypadku disulfidu dibenzylu niż dla siarki elementarnej [203].

Reakcje zachodzące pomiędzy powierzchnią stali i środkami smarowymi zawierającymi siarkę elementarną, DBDS i DPDS ze znakowaną siarką 35S, badano na aparacie tarcza-cylinder [204]. Stwierdzono, że stężenie siarki na powierzchni spada znacznie, a jej temperatura wzrasta, kiedy prędkość ślizgania powierzchni trących rośnie. Disulfidy difenylu 
i dibenzylu zachowują się jak efektywne dodatki w całym zakresie prędkości ślizgania. Wzrastające ciśnienie na powierzchni tarcia nie ma wpływu na chemiczną aktywność badanych związków. Grubość warstwy zmniejszającej tarcie, zawierającej siarczek żelaza, w warunkach dynamicznych obliczono na ok. 30–50 warstw. Stwierdzono również, że organiczne związki siarki są adsorbowane na powierzchni metalu podczas smarowania granicznego. DBDS jest najbardziej reaktywny spośród badanych dodatków smarowych, a disulfidy potrzebują wyższej prędkości ślizgania niż siarka elementarna, aby mogły przereagować z powierzchnią stali.

Z prac Sakurai i Okabe [203–206] wynika, że ilość tworzonego siarczku żelaza na powierzchni tarcia w przypadku dodatków siarkowych wzrasta ze wzrostem obciążenia węzła tarcia. W przypadku siarki elementarnej tworzą się nadmierne ilości siarczku żelaza, powodujące chemiczną korozję i zwiększanie się zużycia powierzchni tarcia.

W badaniach reaktywności i efektywności w procesie tarcia na urządzeniu tarciowym kula-płyta, z udziałem DBDS, DBS i siarki elementarnej stwierdzono, że najbardziej efektywny jest DBDS [207]. Stwierdzono, iż jego dodatek powoduje powstawanie na powierzchni „polimerycznego lepkiego połączenia”, które jest nierozpuszczalne w oleju bazowym. Wspólnie z siarczkiem żelaza połączenie to chroni trące powierzchnie przed kontaktem. Przy obciążeniu 200 N siarka i DBDS wykazują niższe wartości zużycia niż sulfid dibenzylu. Autorzy przypuszczają, że przy wyższym obciążeniu warstewka polimeru nie jest aktywna, a ocena skuteczności dodatku tylko na podstawie jego reaktywności nie jest wystarczająca. Podczas badań przeprowadzonych na aparacie czterokulowym niespodziewanie stwierdzono, że efektywność przeciwzużyciowa i przeciwzatarciowa polisulfidów zwiększa się z wydłużeniem łańcucha siarkowego [219]. W pracy tej badano związki zawierające od jednego do czterech 
atomów siarki w cząsteczce. To polepszenie właściwości przeciwzużyciowych nie ma jednak potwierdzenia, i nie może mieć, w innych pracach, gdyż, jak wiemy, ze wzrostem ilości atomów siarki w cząsteczce wzrasta korozja chemiczna na powierzchni tarcia. Metody dyfrakcji promieni X, mikrosondy elektronowej i SEM zastosowano do badania reaktywności dodatków siarkowych w tarciu granicznym, między innymi DBDS, DPDS i di-tert-butylu [199]. W zakresie tarcia granicznego efektywność działania dodatków jest tym większa, im niższa jest ich stabilność termiczna. W tych warunkach DBDS i disulfid di-tert-butylu tworzyły grube warstwy siarczku żelaza. DPDS jako słaby dodatek przeciwzatarciowy nie tworzył dostatecznej zabezpieczającej przed zatarciem warstwy siarczku żelaza. Nie stwierdzono zależności przeciwzużyciowej efektywności disulfidów od ich termicznych stabilności. Na gładkiej powierzchni zużycia nie wykryto siarczku żelaza, ponieważ prawdopodobnie jego warstwa była zbyt cienka, a czułości analizy powierzchni były wtedy zbyt małe.

Podczas badań disulfidów na aparacie czterokulowym, poniżej obciążenia zacierania, jak również w pierwszym etapie procesu tarcia stwierdzono [217], że przy stałym obciążeniu są tworzone bardzo małe ilości siarczku żelaza. W tych warunkach smarowania występuje relatywnie niskie stężenie siarki elementarnej i tiolu w roztworze olejowym. Wzrastające obciążenie i wydłużenie czasu tarcia powoduje powstawanie dużych 
ilości siarczków żelaza i tioli. Stężenie tiolu w oleju smarowym i ilość powstałego siarczku żelaza na powierzchni tarcia początkowo są niewielkie, następnie gwałtownie rosną, a w końcowym etapie znów ich wzrost jest powolny, podczas gdy w tym czasie stężenie siarki elementarnej 
w oleju spada. Bardzo ostre warunki smarowania granicznego zwiększają szybkość tworzenia siarczku i tiolu, podczas gdy stężenie siarki w oleju smarowym jest bardzo niskie; przy wysokich stężeniach disulfidu dibenzylu oraz ekstremalnych obciążeniach przebiega zużycie korozyjne i wówczas ilość utworzonego siarczku żelaza wzrasta liniowo. Zależność pomiędzy właściwościami przeciwzatarciowymi i ilością utworzonego na powierzchni tarcia siarczku żelaza jest proporcjonalna, z wyjątkiem krańcowo ostrych warunków, kiedy występuje zużycie korozyjne. Dla badanych disulfidów występują różnice odnośnie do ilości utworzonej siarki elementarnej i tiolu. W zależności od podstawnika węglowodorowego ilość, wydzielanej podczas procesu tarcia, siarki elementarnej wzrasta w szeregu: n-oktyl < fenyl < n-butyl = izo-oktyl < benzyl, a dla tiolu szereg ten jest następujący: n-oktyl < n-butyl  = izo-butyl < benzyl < tert-butyl.

Podczas smarowania granicznego w roztworze oleju zawierającym disulfid difenylu, tworzą się znaczne ilości tiolu, siarki i siarczku żelaza. Ilość 
utworzonego siarczku żelaza rosła w następującym szeregu: n-oktyl < fenyl < n-butyl = izo-butyl <tert-butyl < benzyl.

Wzrastające stężenie disulfidu dibenzylu i temperatura podczas procesu tarcia zwiększa ilość powstających w reakcjach tribochemicznych produktów siarkowych. Przedstawione badania sugerują, że podczas tarcia granicznego w obecności disulfidów obciążenie zacierające nie może być 
uważane jako zamiana zaadsorbowanego filmu granicznego na chemisorpcyjny film nieorganiczny siarczku metalu. Tworzenie siarczku żelaza jest połączone z powstawaniem z disulfidów siarki elementarnej i tiolu, ale który produkt dominuje, zależy od temperatury w strefie tarcia granicznego i katalitycznego efektu powierzchni metalu.

McCarroll i współpracownicy [213], stosując technikę AES do badań powierzchni po tarciu na aparacie czterokulowym, w oleju smarowym zawierającym między innymi dodatek DBDS i polisulfid di-tert-nonylu, podali profile powierzchni do głębokości 200 nm. Największe stężenie siarki występowało do głębokości 40 nm. Przy 20 nm zawartość siarki spada do 50% maksymalnej wielkości dla disulfidu i do 80% dla polisulfidu. Ilość siarki w przypowierzchniowej warstwie jest wyższa dla polisulfidu niż dla disulfidu, co jest zgodne z lepszymi właściwościami przeciwzatarciowymi polisulfidów. Ilość siarki w warstwie w przypadku DBDS najpierw rośnie, a następnie spada. Nie stwierdzono jednak, czy siarka jest obecna w postaci siarczku, siarki elementarnej, czy też w postaci związku tioorganicznego.

Praca [247] prezentuje wyniki szlifowania powierzchni stali w obecności olejów parafinowych, zawierających różne stężenia polisulfidu nonylu. Wyniki pracy wskazują, że zużycie materiału ścierającego jest najmniejsze, gdy stężenie polisulfidu przyjmuje najwyższą badaną wielkość i wynosi 0,8% w przeliczeniu na siarkę. Przy obciążeniu powierzchni tarcia 300 kPa zużycie materiału ścierającego rosło wraz ze zmniejszaniem się stężenia związku siarki w oleju. Gdy obciążenie było większe i wynosiło 400 kPa, najwyższe zużycie materiału ścierającego było wówczas, gdy stężenie polisulfidu nonylu wynosiło 0,4% w przeliczeniu na siarkę.

Disulfidy badane były także, z użyciem różnych technik analitycznych powierzchni tarcia, takich jak SEM, AES i EDAX, pod kątem przydatności do zastosowania ich jako smary gazowe [208]. W badaniach tarciowych na aparacie trzpień-tarcza testowano przydatność tiofenu, disulfidu dimetylu i DBDS. Tylko disulfid dimetylu tworzył dostatecznie grubą warstwę powierzchniową, zawierającą siarkę, wykrywaną za pomocą techniki EDAX. Maksymalne stężenie siarki występowało na głębokości ponad 5 nm pod powierzchnią tarcia.

Podsumowując prezentowane badania można stwierdzić, że niekiedy uzyskane wyniki są sprzeczne, że testy imersyjne są mylące, a wyniki testów tarciowych zależą od rodzaju użytej do badań maszyny tarciowej, że rola tlenu w reakcjach tribochemicznych związków siarki jest bardzo ważna, a prawie wszystkie badania koncentrują się przede wszystkim na analizie powierzchni tarcia. Niewiele jest natomiast prób wyjaśniających mechanizm reakcji zachodzących w węźle tarcia, choćby takich jak prezentowany na początku niniejszego rozdziału model Forbesa. Wiadomo, że zdolność organicznych związków siarki do zapobiegania zużyciu i uszkodzeniu kontaktów ślizgowych jest związana z ich tendencją do tworzenia warstw siarczkowych o niskiej sile ścinającej powierzchni tarcia [248]. Właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe dodatków są związane z ich reaktywnością z metalem, a działanie w zakresie tarcia granicznego można uważać jako kontrolowaną korozję [248].

Według badań przedstawionych w pracach [210, 218, 246, 249–251] za najbardziej istotne w działaniu efektywnym w tarciu granicznym disulfidów są uważane następujące fakty:

– na powierzchni tarcia tworzy się monosiarczek metalu [218, 246];

– stężenie powierzchniowe siarczku jest stałe w warunkach średnich 
i wysokich obciążeń, ale jest różne dla każdego rodzaju dodatku [246];

– stężenie powierzchniowe siarczku przy końcu testu tarcia jest odwrotnie proporcjonalne do zużycia [246];

– warstwa graniczna jest usuwana podczas tarcia i utrzymuje się stała szybkość zużycia [246, 252];

– stężenie powierzchniowe siarczku może być zmniejszone przez 
obecność innych dodatków [246];

– siarczek powierzchniowy jest utleniany tlenem obecnym w środowisku smarowym i powierzchniowymi tlenkami żelaza do siarczynów i siarczanów.

### Mechanizmy reakcji tribochemicznych sulfidów

Ogólny schemat tworzenia siarczków na powierzchni stalowej w tarciu z disulfidów przebiega według reakcji [249]:

(210)

(211)

(212)

(213)

(214)

Równania reakcji (210) i (213) przedstawiają proces adsorpcji fizycznej przy łagodnym obciążeniu, podczas gdy reakcja (211) pokazuje tworzenie się tiolanu żelaza, który zachowuje się podobnie jak warstwa mydła utworzonego z kwasem tłuszczowym, w warunkach tarcia granicznego.

Z kolei mechanizm proponowany w pracach Baldwina [210, 246] jest wyrażony następującymi równaniami [210]:

(215)

(216)

(217)

(218)

(219)

(220)

Równania (215) i (216) opisują adsorpcję równowagową, poprzedzającą reakcję zaadsorbowanego dodatku. W pierwszym etapie dodatek przeciwzużyciowy (AA) adsorbuje się na powierzchni tarcia (SS). Z produktu tej reakcji (AA : SS) w następnym etapie powstaje na powierzchni jon siarczkowy. Równanie (217) opisuje reakcję pomiędzy dodatkiem, 
a powierzchnią tarcia. Reakcja tworzenia siarczku powinna przebiegać 
w pierwszym rzędzie w strefie kontaktu. Z powierzchnią mogą również oddziaływać inne dodatki przeciwzużyciowe cząsteczki niepolarnego środka smarowego (OA), konkurencyjnie zaadsorbowane na powierzchni tarcia. Równanie reakcji (219) przedstawia powstawanie aktywnych punktów powierzchniowych i produktów zużycia podczas procesu tarcia. Siarczki występujące na powierzchni w atmosferze powietrza ulegają 
utlenianiu do siarczynów i siarczanów – równanie reakcji (220). Ten mechanizm reakcji sugeruje, że siarczki powierzchniowe nie są jedynymi składnikami powierzchniowymi podczas tarcia granicznego w obecności organicznych związków siarki [210]. Tworzenie raczej siarczków niż siarczanów jest jednak termodynamicznie uzasadnione. W warunkach tarcia granicznego występują kinetyczne ograniczenia, które dają „redukcyjną atmosferę” podczas reakcji na powierzchni. Chociaż mechanizm ten wyjaśnił dobrze pewne eksperymentalne dane, wydaje się konieczne wprowadzenie uzupełnień opartych na mechanizmie anionowo-rodnikowym, jak wykazano w pracy [251]. Proponowany jest także karboanionowy mechanizm działania organicznych związków siarki w warunkach tarcia granicznego [253]:

(221)

(222)

(223)

 (224)

(225)
gdzie:

n = 2 lub 3.

Mechanizm ten przedstawiony jest w oparciu o anionową koncepcję działania aromatycznych węglowodorów i kwasów tłuszczowych [254].

Proponowany jest również inny, wielostopniowy mechanizm działania disulfidów w warstwie granicznej węzła tarcia [217] przedstawiony dalej:

(226)

(227)

(228)

(229)

(230)

 (231)

(232)

(233)

(234)

Przemiany tribochemiczne disulfidów oparte na koncepcji anionowo-rodnikowej działania dodatków smarowych w węźle tarcia polegają na reakcji, według której cząsteczka dodatku związku siarki reaguje z wolnym elektronem emitowanym w warunkach tarcia z powierzchni metalicznej zgodnie z następującymi równaniami [134]:

(235)

(236)

Podczas reakcji disulfidów powstają również aniony węglowodorowo-disulfidowe [230], które w warunkach tarcia mogą produkować wolne rodniki i siarczki żelaza. Disulfidy wykazują lepsze właściwości przeciwzatarciowe, co jest spowodowane faktem, że potrzebna jest niższa energia dla utworzenia pewnej liczby anionów węglowodorowo-sulfidowych. Można się spodziewać, że anion disulfidowy ulega rozkładowi według reakcji:

(237)

podobnie do termicznego rozkładu wolnego rodnika disulfido-benzylowego [230]. Kajdas uważa [248], że mechanizm działania dodatków uszlachetniających do olejów smarowych powinien być rozważany jako jonowo-wolnorodnikowy. Chemiczna struktura sulfidów i disulfidów ma wyraźny wpływ na ich właściwości tribologiczne. Sulfidy zawierające grupę benzylową tworzą nie tylko anion RS-, ale również jon benzylowy C7H7 - . Z drugiej strony anion benzylowy może ulegać rozkładowi tworząc acetylen i jon C5H5-. Acetylen z kolei może łatwo polimeryzować, tworząc przeciwzużyciową warstwę polimeryczną na powierzchni tarcia.

Sugerowany był również karbokationowy mechanizm przekształceń siarczku 1-ferrocenyloalkilowego w obecności miedzi [255]. Prace te wykazują, że reakcje związków siarki w warunkach tarcia granicznego są złożone i nie są całkowicie wyjaśnione. Nie ma jednak wątpliwości, że proces tarcia powodujący wzrost temperatury i utlenianie (generalnie 
obecność tlenu wpływa silnie na przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe właściwości związków siarki) powoduje występowanie licznych wolnorodnikowych transformacji składników oleju smarowego. Dla przykładu, termiczny rozkład disulfidu dibenzylu [230] przebiega według mechanizmu wolnorodnikowego, podczas gdy oddziaływanie atomów siarki z metalem ma charakter anionowy. Zauważono również [199], że efektywność disulfidów w  zakresie przeciwzużyciowym nie zależy od ich termicznej stabilności.

W rzeczywistości działanie DBDS jest bardzo złożone, w oparciu 
o badania rozkładu termicznego dodatku i badania tarciowe [217, 241, 256] zaproponowano przedstawione na diagramie (rys. 72) przebiegi przemian tribochemicznych. DBDS jest rozkładany termicznie do wolnego benzylowego tiorodnika (BzS·), do siarki elementarnej (S8) i DBS. Wolny rodnik i siarka są bardzo reaktywne. Tiorodniki reagują szybko z powierzchnią tarcia do tiolanu [Fe(SBz)2], w którym wiązanie C–S ulega bardzo łatwo desulfuracji do siarczku żelaza (FeS), siarka elementarna reaguje bardzo łatwo z metalem do FeS. Cząsteczki dodatku reagują na powierzchni z egzoelektronami tworząc nietrwały anionorodnik: (BzS\SBz), który rozkłada się do tiorodnika (RS·) i tioanionu (RS-), które tworzą najpierw tiolan żelaza i następnie FeS. Siarka we wtórnej reakcji z węglowodorami bazy olejowej tworzy siarkowane węglowodory i siarkowodór (H2S) łatwo reagujący z żelazem do FeS. Wolne tiorodniki łatwo reagują z tlenem tworząc szereg sulfopochodnych, które reagując z żelazem 
w podwyższonej temperaturze dają siarczany żelaza. Disulfidy i monosulfidy reagują z wodoronadtlenkami do licznych produktów ich utlenienia,  którego końcowymi produktami są tlenki siarki i kwasy siarkawy i  siarkowy.

Natomiast mechanizm działania DPDS jest odmienny. Ponieważ trwałość wiązania disulfidowego jest w nim najniższa w porównaniu do tego rodzaju wiązania w innych disulfidach, dominuje rozkład do wolnego tiorodnika, powstają bardzo małe ilości siarki, siarkowodoru i w konsekwencji tworzy się bardzo mało siarczku żelaza [256]. W termicznym rozkładzie i podczas tarcia powstają fenylotioetery (tri-, tetra-), które są odpowiedzialne za dobre działanie przeciwzużyciowe tego dodatku. Głównym produktem pirolizy DPDS (czas pirolizy ok. 10-3s, temperatury: 300°C, 500°C i 700°C) jest fenylotioeter [258].

W oparciu o badania termicznego rozkładu i tribochemicznych reakcji DPDS można zaproponować następujący mechanizm jego działania (rys. 73):

Rys. 73. Przemiany tribochemiczne disulfidu difenylowego

## DODATKI  METALOORGANICZNE

Największe praktyczne zastosowanie z licznych badanych związków metaloorganicznych znajdują pochodne O, O-diestrów kwasu dialkiloditiofosforowego i sole kwasu dialkiloditiokarbaminianowego oraz kwasu alkilarylosulfonowego.

W pierwszym przypadku są to przeważnie dialkilo(arylo)ditiofosforany cynku (ZDTP), w drugim natomiast stosowane są ditiokarbaminiany cynku, ołowiu i antymonu. Syntezy tych dodatków przedstawione są reakcjami (129–132). Obie wymienione grupy dodatków są dodatkami wielofunkcyjnymi. Dodatkami bardzo obniżającymi współczynnik tarcia są kompleksy tiooksomolibdenu z ligandami dialkilo-ditiofosforanowymi 
i ditiokarbaminowymi o budowie cząsteczki kompleksu przedstawionej wzorem (204).

Alkiloarylosulfoniany metali, głównie wapnia, stosowane są jako dodatki myjące, przeciwzużyciowe, przeciwkorozyjne i neutralizujące kwaśne produkty spalania.

## WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE I MECHANIZMY DZIAŁANIA DIALKILO(ARYLO)DITIOFOSFORANÓW METALI

Dialkilo(arylo)ditiofosforany metali (MeDTP)  są  dodatkami wielofunkcyjnymi: przeciwzużyciowymi, wykazującymi również w pewnym stopniu właściwości EP, przeciwutleniającymi, przeciwkorozyjnymi i są  one stosowane powszechnie  od wielu dziesiątków lat.

Właściwości przeciwzużyciowe MeDTP zależą od podstawników alkilowych i rodzaju kationu metalu i dość dobrze korelują z ich termiczną stabilnością. Zależnie od użytego urządzenia tarciowego do badania właściwości przeciwzużyciowych (AW) i przeciwzatarciowych (EP) ditiofosforanów metali z różnymi grupami węglowodorowymi otrzymywano różne wyniki. ZDTP otrzymane z alkoholi drugorzędowych (niezależnie od długości łańcucha) mają niską stabilność termiczną i wykazują niskie zużycie w teście na aparacie czterokulowym, rys. 74 [259].  Natomiast pochodne pierwszorzędowe wykazują pogorszenie właściwości 
z wydłużaniem się łańcucha węglowodorowego, gdy temperatura ich rozkładu również rośnie. Efektywność AW dla  dodatku zmniejsza się zależnie od metalu w szeregu Zn > Cu > Pb > Co > Ni. Właściwości przeciwzużyciowe są bardzo złe, kiedy termiczna stabilność jest bardzo wysoka. W teście tarciowym 
z użyciem aparatu trzpień-tarcza [260], przy średnich obciążeniach, zużycie powierzchni stopów miedzi maleje ze wzrostem termicznej stabilności ZDTP. Właściwości przeciwzużyciowe dla różnych metali występujących w cząsteczce dodatku dają się przedstawić następującym szeregiem: Ag > Pb > Co > Zn  > Cu.

Dla grup pierwszorzędowych zużycie rośnie ze wzrostem ich chemicznej reaktywności, przeciwnie niż dla grup alkilowych drugorzędowych [261].

Badania na aparacie czterokulowym pochodnych di-n-butylowych wykazały, że:

– w warunkach tarcia mieszanego własności przeciwzużyciowe zależą nie tylko od utworzonej warstwy adsorpcyjnej, ale również od powstałej na powierzchni tarcia warstwy reakcyjnej;

– przy przejściu z tarcia mieszanego do granicznego następuje zasadnicza zmiana w tworzeniu warstwy przeciwzużyciowej; ze wzrostem obciążenia warstwy reakcyjne powstają w wyniku reakcji produktów rozkładu dodatków z powierzchnią tarcia;

– działanie przeciwzużyciowe jest wynikiem utworzenia na powierzchni tarcia oligomerów polifosforanowych siarczku i tlenków metalu powierzchni tarcia;

– wyższe wartości EP w przypadku pochodnych niklu i antymonu są wynikiem wyższego udziału siarczków w warstwie reakcyjnej.

Rodzaj metalu powierzchni tarcia ma istotny wpływ na efektywność działania przeciwzuzyciowego i przeciwzatarciowego ZDTP [262], jest on dużo bardziej efektywny 
w przypadku tarcia powierzchni pierwiastków metali przejściowych.

Mechanizmy tworzenia warstw PW i EP przez ZDTP są bardzo złożone, ich przebiegi zależą od wielu czynników, przedstawionych schematycznie na rys. 75 [263].

Przy niższym obciążeniu występują niższe temperatury na powierzchni tarcia 
i w oleju, przeciwzużyciowe działanie spowodowane jest głównie utworzoną warstwą adsorpcyjną, zużycie jest małe. Ze wzrostem obciążenia rośnie temperatura, następuje niszczenie warstwy adsorpcyjnej, dodatek ulega rozlicznym reakcjom rozkładu. Produkty tych rozkładów ulegają przemianom chemicznym na powierzchni tarcia i reagują z powierzchnią tarcia tworząc warstwy głównie polifosforanowe. Przejście do tarcia granicznego przy wyższym obciążeniu powoduje wzrost temperatury, dalszy rozkład dodatku i przyspieszone reakcje jego produktów reakcji z powierzchnią tarcia. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat prowadzone były liczne badania nad przemianami tribochemicznymi dialkiloditiofosforanów metali, głównie cynku. Przykładowo tylko, ze względu na ograniczenie rozmiarów tej książki, omówione zostaną dwa badania składów warstw reakcyjnych tworzonych z udziałem dialkiloditiofosforanów cynku, niklu i antymonu. Warstwy graniczne tworzone na powierzchni stali 
w czasie tarcia w aparacie czterokulowym z użyciem dibutyloditiofosforanów cynku, niklu (NiDTP) i antymonu (SbDTP) wykazują znaczne różnice w składzie [263]. Skład warstw reakcyjnych ZDTP różni się istotnie od składu warstw reakcyjnych NiDTP i SbDTP. Wzbogacanie warstw reakcyjnych w metale w przypadku NiDTP i SbDTP jest znacznie większe niż wzbogacanie warstwy reakcyjnej w cynk przy tarciu z ZDTP. Ponieważ 
oznaczone stężenia niklu są większe niż stężenie potrzebne do utworzenia siarczku niklu (Ni : S = 2 : 1), a nie stwierdzono obecności tlenu, można przyjąć, że część niklu znajduje się w postaci metalicznej. Można to zinterpretować, że przez wymianę Fe3+, z oksydacyjnie zmienionej powierzchni metalu lub utlenionej w procesie tarcia, na jon Ni2+ z dodatku NiDTP tworzy się niestabilny FeDTP:

(238)

Następnie zachodzi reakcja redoks:

(239)

Na podstawie analizy elementarnej stwierdzono, że warstwa reakcyjna składa się z żelaza i małych ilości metalicznego niklu oraz związków zawierających jony siarczkowe i fosforanowe. W warstwie reakcyjnej SbDTP oznaczono za pomocą mikroanalizatora rentgenowskiego średnie stężenie antymonu ok. 13%. Przebiegi profili stężeń antymonu i siarki oraz bardzo małe zawartości fosforu każą przypuszczać, że część antymonu zawarta jest w warstwie reakcyjnej jako siarczek antymonu. Ponieważ znaleziono więcej antymonu niż potrzeba na utworzenie siarczku, można przypuszczać, że część antymonu istnieje w postaci metalicznej, tzn. że zaszły reakcje wymiany przez SbDTP z jonem żelazowym i żelazem według schematu podanego dla NiDTP.

Analiza warstw tworzonych przez ZnDTP, NiDTP i SbDTP na stali hartowanej i niehartowanej w warunkach obciążenia, jakie daje maszyna Amslera [264], wskazuje, że charakter tych warstw granicznych zależny jest od metalu w dialkiloditiofosforanie, od warunków tarcia (twardość 
elementów trących, obciążenie) oraz od warunków smarowania (temperatura oleju, dodatki dyspergująco-zmywające). Z porównania wyników 
uzyskanych metodami spektrometrii XPS i mikrosondy rentgenowskiej wynika – przy uwzględnieniu ich odmiennej głębi informacyjnej – że dla wszystkich trzech dialkiloditiofosforanów:

– średni skład warstw wykazuje znacznie większą zawartość siarki niż zewnętrzna warstwa graniczna o grubości 5 nm, przy czym siarka musi być związana z żelazem ze względu na małą zawartość metali: Zn, Ni względnie Sb;

– metal i fosfor z dialkiloditiofosforanów gromadzą się głównie w zewnętrznej warstwie granicznej; znaczy to, że ZDTP, NiDTP i SbDTP tworzą na powierzchni stali warstwę siarczku żelaza, która zostaje przykryta warstwą bogatą w fosfor.

ZnDTP tworzy na hartowanej i na niehartowanej stali zewnętrzne warstwy graniczne o prawie jednakowym składzie, zawierające politiofosforan cynku i polifosforan cynku.

Warstwa siarczku żelaza osłaniająca metal jest więc pokryta nawarstwieniem politiofosforanu i polifosforanu cynku. Zmniejszenie zawartości siarki i zwiększenie zawartości fosforu w zewnętrznej warstwie granicznej towarzyszące zwiększeniu obciążenia wskazują na to, że wzrost obciążenia doprowadza do zwiększonego odszczepiania siarki z tiofosforanu cynku, tak iż zewnętrzna warstwa warstwy podwójnej zawiera politiofosforan cynku uboższy w siarkę względnie w większej mierze polifosforan cynku. W przypadku NiDTP zewnętrzna warstwa graniczna ma skład inny niż warstwa utworzona przez ZDTP. Objawia się to przede wszystkim ilością niklu. Zawiera ona siarczek i fosforan niklu oraz fosforan żelaza, pod tą warstwą jest warstwa siarczku niklu. Ze wzrostem obciążenia spada zawartość niklu i siarki, w warstwie zewnętrznej wzrasta zawartość fosforu. 
W warstwach utworzonych przez SbDTP znajduje się również podobna struktura warstwowa, jaką omawialiśmy w przypadku NiDTP i ZnDTP. Zewnętrzna warstwa graniczna odróżnia się od warstwy utworzonej przez ZnDTP mniejszą zawartością metalu (Sb), zaś od warstwy utworzonej przez NiDTP odróżnia się tym, że zawartość antymonu w warstwie granicznej nie zmienia się tak bardzo w zależności od obciążenia. Fosfor znajduje się w postaci tiofosforanów i fosforanów żelaza, antymon w postaci siarczku lub tlenku.

Mechanizm tworzenia warstw granicznych jest nadal nieustalony, jednak generalnie wierzy się, że produkty powstałe z rozkładu dodatku tworzą te warstwy. Do tej pory nie wiadomo, które produkty rozpadu są konieczne dla uzyskania efektywnego działania dodatku uszlachetniającego środek smarowy. Wynika to częściowo z braku rozeznania jakościowego 
i ilościowego dużej liczby związków chemicznych, powstających z dodatku w procesie tarcia, a tym samym nieznajomości przebiegu reakcji tribochemicznych. W warunkach tarcia granicznego MeDTP podlega bardzo złożonym procesom rozkładu; termicznego,  hydrolitycznego i utleniającego.

### Rozkład termiczny

W licznych badaniach termicznego rozkładu ZDTP ustalano wpływ temperatury na jego rozkład i późniejsze działanie przeciwzużyciowe powstałych produktów rozpadu. Ravikovicz i współpracownicy [265] badali stabilność termiczną ZDTP i jego optymalne stężenia w oleju ogrzewając próbki ZDTP w zamkniętym stalowym naczyniu, a następnie badaniu własności przeciwzużyciowych otrzymanej mieszaniny produktów rozpadu na aparacie czterokulowym. Stwierdzono, że:

– temperatura rozkładu zależy od rodzaju oleju bazowego oraz obecności innych dodatków;

– temperatura rozkładu ZDTP nie jest jednoznacznie skorelowana ze stabilnością termiczną w oleju; rozkład ZDTP w oleju zachodzi w niższej temperaturze;

– jest możliwe ustalenie optymalnych temperatur pracy w zależności od oleju bazowego i budowy samego dodatku.

Badania Larsona [266] wykazały, że ZDTP działając jako antyutleniacz rozkłada nadtlenki, a raczej mało prawdopodobny jest mechanizm inhibitowania wolnych rodników czy deaktywowanie metalu. Stwierdzono również, że w wyniku przemian termicznych cząsteczka dodatku traci trzy lub więcej grup alkilowych oraz statystycznie półtora atomu siarki, co prowadzi do powstawania dużych cząsteczek nieorganicznych, jakimi są prawdopodobnie usieciowane polimery podobne do metafosforanów.

Hanneman i Porter [267] badając rozkład termiczny ZDTP z wykorzystaniem analizy chromatograficznej stwierdzili powstawanie alkenów jako produktów rozpadu. Otrzymane alkeny były izomerami, co skłoniło autorów do wnioskowania, że ZDTP ulega rozpadowi poprzez jon karboniowy.

Z kolei badania tarciowe (aparat trzpień-tarcza) oraz termicznej stabilności ZDTP Rowe'a i Dickerta [260, 268] pozwoliły ustalić zależności trwałości termicznej różnych ditiofosforanów od ich budowy, rodzaju grup alkilowych i kationu metalu, natomiast nie wykazały żadnego logicznego wpływu budowy na ilości powstających końcowych produktów rozkładu. Stwierdzono, że produkty termicznego rozkładu powodują wzrost zużycia powierzchni tarcia, który jest spowodowany obecnością 
w wyniku tego rozkładu siarkowodoru i tiolu. Udowodnili oni również powstawanie alkenów. Zaproponowali wewnątrzcząsteczkowy mechanizm rozkładu do alkenów i tioli oraz sulfidów i siarkowodoru (rys. 76).

Po zakończeniu rozkładu stwierdzono obecność na powierzchni tarcia szklistego produktu oraz że temperatura rozkładu zależy od rodzaju grupy alkilowej i wielkości jonu metalu.

Zastosowanie po raz pierwszy przez Luthera i Sinha'ego [269] metody termograwimetrycznej do badań rozkładu termicznego ZDTP pozwoliło na stwierdzenie w przypadku rozpadu pochodnej n-butylowej powstawanie sulfidu di-n-butylowego z mniejszą zawartością tiolu n-butylowego 
oraz tylko małej ilości olefiny. Rozpad pochodnej izo-butylowej prowadzi do powstawania tiolu i olefiny jako głównych produktów z małą ilością siarkowodoru oraz sulfidu butylowego. W oparciu o wyniki badań zaproponowano przedstawiony na rys. 77 rodnikowy mechanizm degradacji.

Z kolei badania termicznego rozpadu di-(4-metylo-pentylo-2)-ditiofosforanu cynku [270], wykonane przez Ashworda i współpracowników,

doprowadziły do zidentyfikowania w mieszaninie produktów rozkładu alkenów, nasyconych i nienasyconych tioli i sulfidów. Zaproponowali oni jonowy i rodnikowy mechanizm rozkładu (rys. 78).

Brazier i Elliot [271] badając po raz pierwszy rozkład czystych alkilowych ZDTP wykorzystali metodę

termograwimetryczną. Rozkład ZDTP następuje w dwóch temperaturach różniących się o kilkadziesiąt stopni. Związki oczyszczone posiadają wyższą temperaturę rozkładu od związków technicznych. Ponadto stwierdzili, że w przypadku pochodnych pierwszorzędowych temperatura początku rozkładu wzrasta wraz ze wzrostem długości łańcuchów alkilowych; wpływ ten był bardziej wyraźny w przypadku pochodnych o łańcuchach rozgałęzionych niż prostych; nie ma natomiast znaczenia w przypadku pochodnych drugorzędowych. Rozkład zachodzący w wyższej temperaturze nie znajdował wytłumaczenia w strukturze ZDTP. Ubytek masy w pierwszym etapie rozkładu związany jest z utratą dwóch cząsteczek alkenu oraz dwóch cząsteczek tiolu na jedną cząsteczkę ZDTP. Ubytek masy w drugim etapie jest mały i związany jest prawdopodobnie z wymianą atomów siarki na tlen. Brak w produktach rozkładu węglowodorów o wyższych masach cząsteczkowych, produktów rekombinacji wolnych rodników przemawia za mechanizmem jonowym termicznego rozkładu ZDTP (rys. 79).

Badania Coya i Jonesa [272] nad rozkładem termicznym trzech pochodnych butylowych (n-butylo, iso-butylo i s-butylo) ditiofosforanu cynku w oleju białym doprowadziły do znalezienia szeregu reaktywności. Najłatwiej rozkłada się pochodna alkilowa drugorzędowa s-butylowa, 
a dużo wolniej pochodne pierwszorzędowe n-butylowa i iso-butylowa. Jako produkty rozpadu zostały zidentyfikowane tiofosforany, w których 
atomy tlenu zostawały zastępowane atomami siarki. Produktem końcowym po 16 godzinach grzania w temperaturze 180°C jest S, S, S-trialkilotetratiofosforan, natomiast pochodne takie jak O, S, S-trialkilotritiofosforan 
i O, O, S-trialkiloditiofosforan są produktami przejściowymi występującymi w przeważającej ilości w krótszych czasach prowadzenia rozkładu. Podobnie jak i inni autorzy zaobserwowali powstawanie białego osadu zbudowanego z większej ilości cynku i tlenu, a mniejszej węgla, fosforu 
i siarki w stosunku do składu oryginalnego dialkiloditiofosforanu. Rozkład ditiofosforanu do białego osadu zachodzi nawet po usunięciu czynnika grzewczego; jest reakcją, która po zainicjowaniu zachodzi dalej już 
w temperaturze pokojowej. W badaniach na aparacie czterokulowym nie znaleziono spadku własności EP po rozkładzie termicznym, ponieważ powstające przejściowe produkty posiadają zbliżone własności antyzatarciowe jak oryginalny ZDTP. Zdaniem autorów termiczny rozkład ZDTP przebiega według mechanizmu jonowego.

Spedding i Watkins [273-4] rozkładali di-n-pentyloditiofosforan cynku w roztworze n-heksadekanu w temperaturach 160 i 200°C. Powstały 
z rozkładu w oleju osad rozkładali w wyższych temperaturach (od 300 do 800°C). Badano również chemisorpcję ZDTP na tlenku żelaza i żelazie 
w zakresie temperatur 40–200°C. Produkty termicznego rozkładu analizowali za pomocą analizy IR, MS, 1H NMR i  31P NMR. Badany ditiofosforan cynku rozkładał się w oleju głównie do polifosforanów cynku, tiolu 
i monosulfidu i disulfidu dialkilowego podobnie jak w badaniach Coya 
i Jonesa [272]. Termiczny rozkład homogeniczny prowadzi do powstawania bardzo dużej ilości wymienionych związków siarki i trisulfidu (RSSSR) i wykrywanych za pomocą 31P NMR tiofosforanów: (RS)3PS, (RS)3P, (RS)3PO, (RO)2PSSH, (RO)2(RS)PS, (RS)2PSOH, (RO)(RS)2PS. Autorzy z analizy ilościowej osadu wyliczyli jego skład odpowiadający polifosforanowi zbudowanemu z około siedmiu atomów fosforu, oraz w przybliżeniu z jednej grupy alkoksylowej i jednego atomu siarki na oryginalny ZDTP. Zawartość siarki i węgla spada  w miarę wydłużania czasu grzania dodatku aż do zupełnego zaniku w powstałym osadzie. Zaproponowali model hydrolizy ZDTP jako dominujący. Powstawanie takich związków jak tiole, sulfidy i disulfidy zostało wytłumaczone następczymi reakcjami  przyłączenia siarkowodoru do podwójnego wiązania powstałych wcześniej w reakcji termicznego rozkładu dodatku olefin:

(240)

Stwierdzono również, że w badanych temperaturach na żelazie i tlenku żelaza nie zachodzi chemisorpcja dodatku. W oparciu o wyniki badań autorzy proponują następujący mechanizm działania ZDTP: utworzone polifosforany cynku adsorbują się na powierzchni tarcia, ponieważ topią się 
w temperaturach 200–300°C, działają one przez tworzenie na powierzchni tarcia ciekłej szklistej substancji, która rozdziela powierzchnie tarcia. Organiczne związki siarki utleniają się na tlenkach żelaza do siarki, która reaguje z żelazem do siarczku żelaza, który z kolei z tlenkiem żelaza (Fe2O3) tworzy eutektyk topiący się w temp. 900°C, w tej temperaturze na powierzchni tarcia tworzy się ciekły film zabezpieczający powierzchnię przed zacieraniem.

Z przeglądu prac termicznego rozkładu ZDTP widać, że jego mechanizm jest bardzo skomplikowany. Zachodzi on według mechanizmów wolnorodnikowych, jonowych i hydrolitycznych, zależnie od warunków rozkładu z różnymi stopniami ich udziałów. Proces rozkładu samego ZDTP jest bardzo złożony i dotychczas nie wyjaśniony w pełni. Ze względu na obecność ZDTP w mieszaninie z innymi dodatkami w środkach smarowych przeprowadzono szereg badań nad termicznym rozkładem ZDTP w roztworach olejów zawierających inne dodatki towarzyszące.

Coy i Jones [275] prowadząc badania nad zachowaniem się n-butylowej pochodnej ditiofosforanu cynku w oleju białym i oleju w pełni skomponowanym doszli do wniosku, że obecność dyspergatora po pierwsze zapobiega powstawaniu białego osadu, a po drugie zwiększa się 
w przybliżeniu dwukrotnie szybkość rozkładu dodatku. Badając zachowanie się również innych komercyjnych pierwszorzędowych ditiofosforanów w badaniach na aparacie tarciowym Amslera oraz testach silnikowych stwierdzili, że głównym czynnikiem, który powoduje rozkład ZDTP, jest najprawdopodobniej utlenianie. Nie udało się określić, czy utleniaczami są nadtlenki alkilowe, czy wodoronadtlenki powstałe z utleniania węglowodorów, czy może tlenki metali lub tlenki azotu powstające w czasie spalania. Disulfid znaleziony wśród produktów rozkładu ZDTP w oleju 
w czasie jego działania na aparacie Amslera oraz po utlenianiu dialkiloditiofosforanu wodoronadtlenkami wskazuje na poprawność tej hipotezy. Wykluczyli oni rozkład termiczny dodatku jako główny czynnik rozkładu ZDTP w oleju w czasie działania EP.

Prowadząc badania nad rozkładem ZDTP w handlowych olejach klasy SF i SE w polowych testach silnikowych, Peng i współpracownicy [276] nie znaleźli jednoznacznej przyczyny rozkładu ZDTP w oleju silnikowym. Nie przyznali wyższości żadnej z teorii dotyczącej rozpadu dodatku. Z badań ich nie wynika, czy przeważa rozkład dodatku na drodze rozkładu termicznego, czy zmiany jakościowe i ilościowe dodatku w oleju są wynikiem utleniania przez nadtlenki lub wodoronadtlenki, lecz stwierdzili, że taki proces jest bardzo złożony i w wyniku jego analizy można wyciągnąć następujące wnioski:

– sól zasadowa ditiofosforanu ulega szybszemu rozkładowi niż obojętna,

– powstawanie fosforanów i tiofosforanów zależy w dużym stopniu od temperatury (wzrost powoduje przyspieszone powstawanie tych związków),

– tiofosforany ulegają w wyższych temperaturach utlenianiu do fosforanów, proces ten w niższych temperaturach przebiega wolniej.

Powstawanie w wyniku termicznego rozkładu ZDTP związków o budowie (RX)3PX, gdzie X oznacza atomy siarki lub tlenu jak i osadu zbudowanego głównie z polifosforanów, było również potwierdzone badaniami Speddinga i Watkinsa [273].

### Hydroliza ditiofosforanów cynku

W warunkach pracy silnika i jego smarowania w oleju silnikowym występuje woda, która powstaje głównie ze spalenia paliwa, również 
w mniejszym stopniu z rozkładu dodatku,  w reakcjach kwasu dwutiofosforowego i wodorotlenku, również źródłem dodatkowym wody może być rozkład R1OOH przez kwasy:

(241)

Woda wprowadzana jest z powietrza atmosferycznego w wyniku intensywnego mieszania oleju silnikowego. W omówionej pracy Speddinga 
i Watkinsa [273] stwierdzono, że podczas termicznego rozpadu ZDTP woda przyspiesza rozkład dodatku i zaproponowali następujący mechanizm hydrolitycznego rozpadu do ZDTP:

(242)

(243)

(244)

lub zapisując te reakcje w postaci sumy:

(245)

Powstałe kwasy tiofosforowe dają w wyniku reakcji z innymi cząsteczkami kwasów polifosforany uwalniając przy tym wodę:

(246)

Siarkowodór powstaje w wyniku hydrolizy wiązania siarka-fosfor:

(247)

Występują prawdopodobnie wewnątrzcząsteczkowe przegrupowania siarka-tlen:

(248)

Również powstały w wyniku rozkładu utleniającego O, O, O-triester kwasu tiofosforowego hydrolizuje z wydzieleniem  H2S, natomiast ester kwasu fosforowego  rozkłada się do kwasu fosforowego zgodnie z reakcjami:

(249)

(250)

Burn i współpracownicy [277–280] przeprowadzili kompleksowe badanie hydrolizy obojętnych i zasadowych dialkiloditiofosforanów cynku, kadmu i niklu w temperaturze 85°C z wykorzystaniem techniki 31P NMR do oznaczania produktów powstałych w czasie hydrolizy. Badania prowadzili w układzie homogenicznym. Dialkiloditiofosforan cynku hydrolizuje ostatecznie do kwasu fosforowego, pośrednimi produktami hydrolizy są O, O-dietyl, S'-wodoroditiofosforan i kwas tiofosforowy. W czasie reakcji hydrolizy tworzą się produkty uboczne; O-etyl, O, O-diwodoro- 
i O, O-dietyl, O-wodorotiofosforany i etylodiwodorofosforan. W procesie hydrolizy atak wody na cząsteczkę ZDTP najpierw zachodzi na metal, stąd najpierw powstaje O, O-dietyl S-wodoroditiofosforan. Reakcja hydrolizy ZDTP przebiega według schematu przedstawionego na rys. 80.

W procesie produkcji ZDTP powstają pewne ilości tzw. soli zasadowej, która również powstaje w reakcji ZDTP z wodoronadtlenkami. Sól zasadowa rozkłada się do soli obojętnej i tlenku cynku wg. reakcji (251).

(251)

W temperaturze pokojowej jest to reakcja odwracalna, ze wzrostem temperatury równowaga reakcji przesuwa się na prawo. Dysocjacja soli zasadowej zwiększa się ze wzrostem polarności rozpuszczalnika i stężenia wody [278].

Obecność soli zasadowej inhibituje hydrolizę soli obojętnej w obecności wody. Powstały z dysocjacji soli zasadowej tlenek cynku reaguje 
z O, O-diestrem kwasu ditiofosforowego powstającym na początku hydrolizy soli obojętnej. Ze wzrostem stężenia wody szybkość hydrolizy soli obojętnej do kwasu rośnie, rośnie również ilość zobojętnianego tlenku cynku, przez co okres indukcji hydrolizy ulega skróceniu. Po zużyciu tlenku cynku na zobojętnienie, hydroliza soli obojętnej przebiega z szybkością jak dla soli obojętnej. Szybkość hydrolizy soli obojętnej nie zależy od podstawnika alkilowego [279]. Tłumaczy się to hydrofobowym współoddziaływaniem grup alkilowych, które pozostawia centralny atom cynku odsłonięty na atak przez wodę niezależnie od ich rozmiarów. W czasie hydrolizy soli niklu i kadmu [280] produkty są takie same jak w hydrolizie soli cynkowej, występują tylko różnice w szybkości reakcji. Szybkość hydrolizy soli niklu jest niższa o około sto razy w porównaniu do szybkości hydrolizy soli cynkowej, szybkość hydroli- zy soli kadmu jest porównywalna z szybkością soli cynku. O, O-diester kwasu ditiofosforowego 
w obecności wody i w podwyższonych temperaturach (40–80°C) hydrolizuje z wydzieleniem H2S [281] według reakcji:

(252)

(253)

(254)

Pierwsza reakcja jest dominująca w niższej temperaturze (poniżej 60°C), druga w temperaturze wyższej.

### Rozkład utleniający dodatku

Węglowodory bazy olejowej są utleniane w warunkach smarowania głównie do wodoronadtlenków i wolnych rodników nadtlenkowych, 
z których powstają potem ketony, aldehydy, kwasy organiczne, alkohole 
i woda. Ketony, kwasy i aldehydy zmniejszają czas indukcji utleniania ZDTP, najbardziej aldehydy (rys. 81) [282]. W indukowanym czasie

w obecności aldehydów ZDTP utleniany jest do disulfidu według mechanizmu wodoronadtlenkowego i kwasów nadtlenowych według schematu (rys. 82). Produkty utleniania aldehydu promują te przekształcenia ZDTP 
i przyspieszają jego zużycie. Przemiany te zachodzą tylko w obecności tle-

nu, wydaje się, że kwas nadtlenowy                                                 jest bardziej reaktywny
 

w reakcji ZDTP od wodoronadtlenków i to jest przyczyną skrócenia okresu indukcji utleniania ZDTP w obecności aldehydów [282].

ZDTP potencjalnie może reagować z każdym z tych produktów, ale najłatwiej reagują 
z R1OO× i R1OOH. ZDTP zarówno w reakcji z R1OO×, która zatrzymuje łańcuchową reakcję utleniania węglowodorów, jak również w reakcji 
z R1OOH, która prowadzi do zapobiegania tworzeniu się źródła wolnych rodników, 
uczestniczy jako inhibitor utleniania węglowodorów. Produkty reakcji ZDTP z wodoronadtlenkami i wolnymi rodnikami nadtlenkowymi uczestniczą w tworzeniu antyzużyciowej warstwy granicznej.

Willermet i współpracownicy [283–286] stwierdzili tworzenie warstwy przeciwzużyciowej w umiarkowanych obciążeniach, silnie uzależnione od produktów utlenienia dodatku. Badania tarciowe na aparacie czterokulowym w obecności powietrza [283–284] wykazały, że wtedy powstają polifosforany o składzie (O + S)/P = 3, a Zn/P = 0,5. Warstwa polifosforanu jest uboższa w siarkę, więcej jest tlenu w porównaniu z udziałem 
w cząsteczce dodatku. Powstały w wyniku utleniania ZDTP disulfid dalej utleniany jest przez R1OOH, następuje wtedy w cząsteczce wymiana siarki na tlen.

Warstwa graniczna tworzona w atmosferze beztlenowej jest natomiast inna, zawartość tlenu, cynku i fosforu spadła, a siarki nie, rośnie natomiast zawartość węgla i żelaza. W warstwie granicznej tworzą się głównie siarczek żelaza i organosiarczki, zgodnie z mechanizmem termicznego rozkładu ZDTP powstają siarkowodór i tiole, zużycie jest większe niż 
w obecności tlenu. Dodanie R1OOH do roztworu dodatku w próbach tarciowych w atmosferze beztlenowej zmniejsza zużycie do poziomu zużycia występującego w atmosferze powietrza.

Również badania smarowania granicznego z udziałem ZDTP na urządzeniu krzywka-popychacz [285–286] potwierdziły wpływ rozkładu utleniającego dodatku na skład utworzonej warstwy reakcyjnej na powierzchni tarcia. Procesy rozkładu R1OOH i R1OO× przez ZDTP były badane intensywnie [287–296]. Howard i współpracownicy [290] stwierdzają, że w reakcjach ZDTP z R1OOH i R1OO× tworzą się bardziej aktywne od ZDTP antyutleniacze.

Według innych [289] obecność w produktach reakcji, kwasu siarkowego, tworzonego z utleniania siarki elementarnej uwalnianej z wiązania tionowego, oraz siarczanu cynku dowodzą, że silny kwas siarkowy rozkłada R1OOH. Wodoronadtlenek reaguje z ZDTP według reakcji (170). Disulfid tiofosfonoilu (DS) reaguje dalej z R1OOH dając H2SO4, który reaguje z ZDTP do ZnSO4. Rozkład R1OOH przez H2SO4 nie zachodził, dopóki ZDTP prawie całkowicie nie był rozłożony. Hipotezę tę potwierdziły badania reakcji ZDTP – H2SO4 przeprowadzone przez Willermeta 
i współpracowników [295].

Bridgewater i współpracownicy [287] przeprowadzili badanie kinetyczne rozkładu wodoronadtlenku kumenu przez ZDTP i powstałych w tej reakcji z ZDTP produktów. Utworzony w reakcji rozkładu O, O-diester kwasu ditiofosforowego jest głównym produktem reagującym z R1OOH. Zaproponowano schemat reakcji:

(255)

(256)

(257)

(258)
 (259)

Przedstawiony schemat reakcji nie podaje reakcji tworzenia siarczanu, wykrywanego w badaniach prowadzonych przez innych autorów. W badaniach stosowano bardzo duży (tysiąckrotny) nadmiar R1OOH w stosunku do ZDTP; występowanie takiego nadmiaru jest niemożliwe w procesie utleniania bazy olejowej, szczególnie na początku procesu działania antyutleniającego ZDTP, wtedy to dodatek występuje w nadmiarze.

Według Colclougha [288] działanie antyutleniające ZDTP polega na rozkładzie  wodoronadtlenku i wolnego rodnika nadtlenkowego według reakcji:

(260)

(261)

(262)

Powstające mieszaniny silnych kwasów oksysiarkowych są odpowiedzialne za katalityczny rozkład R1OOH. Reakcje te nie były potwierdzone szczegółowymi wynikami badań.

Dwutlenek siarki rozkłada katalitycznie wodoronadtlenki nawet w niskich temperaturach [296]. Rozkład wodoronadtlenków przez dwutlenek siarki prowadzi do powstawania kwasu siarkowego. Nie jest stwierdzone, który z nich, czy kwas, czy dwutlenek prowadzą do rozkładu katalitycznego wodoronadtlenku.

Paddy i współpracownicy [294] badali rozkład wodoronadtlenku kumenu przez ZDTP przy stosunku R1OOH /ZDTP równym 3 : 1. Produktami reakcji były disulfid, trisulfid, tetrasulfid i monotiofosforan cynku. Zaproponowali następujące etapy rozkładu:

(263)

ZDTP  ®  BZDTP  (szybko)

BZDTP  ® disulfid (wolniej)

BZDTP  ®   trisulfid, tetrasulfid, monotiofosforan cynku

Korcek i współpracownicy (291) badali w silniku mechanizm antyutleniającego działania ZDTP i jego produktów degradacji. Do badań stosowali olej silnikowy, stwierdzili, że:

- ZDTP tworzy bardziej aktywne antyutleniacze;

- powstał kwas monotiofosforowy z siarką tiolową i/albo DS;

- ZDTP jest zmiataczem wolnych rodników nadtlenkowych, wodoronadtlenki reagują z dodatkiem dając nowe pochodne, bardziej aktywnie rozkładające R1OOH;

- sól zasadowa ZDTP nie inhibituje procesu utleniania, ale reaguje 
z R1OOH tworząc nowe antyutleniające pochodne;

- DS nie inhibituje procesu utlenienia;

- kwas monotiofosforowy (tiolowy) inhibituje utlenianie, powstają bardziej aktywne antyutleniacze;

- wstępnie utlenione węglowodory (R1OOH) silnie przyspieszają tworzenie silnych antyutleniaczy z ZDTP, kwasem ditiofosforowym i DS;

- kwas karboksylowy również przyspiesza tworzenie silnych antyutleniaczy z większą wydajnością niż R1OOH.

Z wyników tych badań widać, że siarka z ZDTP jest utleniana do SO42- i/albo SO2, na pewno siarka z wiązania P–S jest zamieniana na wiązanie P = O [288–289, 291–293]. To może przebiegać w procesach wielostopniowych, w których siarka jest ciągle utleniana i w końcu całkowicie wymieniona przez tlen:

(264)

(265)

Może występować również produkt przejściowy (RO)2P(S)SO3H będący wysoko efektywnym związkiem rozkładającym nadtlenki [287, 290–291].

Kwas siarkowy łatwo rozkłada ZDTP do kwasu ditiofosforowego:

(266)

Jeśli stężenie ZDTP jest niskie, a stężenie H2SO4 rośnie, ZDTP może być całkowicie przez niego rozłożony i kwas siarkowy może być głównym związkiem rozkładającym R1OOH, jak to wykazane zostało w badaniach Ohkatsu [289].

W reakcji ZDTP z wolnym rodnikiem nadtlenkowym dwa rodniki są termalizowane przez jedną cząsteczkę dodatku. W obecności rozpuszczonego w oleju tlenu może zachodzić również reakcja z utworzeniem SO2:

(267)

Jak widać, każde badania prowadziły do różnych mechanizmów działania antyutleniającego ZDTP. Może to wynikać z różnic w warunkach prowadzenia badań. Al-Malaika [295] zaproponował następujące reakcje ZDTP z wodoronadtlenkami:

(268)

Na podstawie licznych wyników badań Willermet i współpracownicy [295] zaproponowali schemat reakcji antyutleniających ZDTP (rys. 83):

Z tego schematu wynika, że:

– BZDTP i ZDTP przechodzą jeden w drugi zależnie od chemicznych warunków występujących w oleju;

– ZDTP i HDTP są w równowadze, względne ilości zależą od stężenia wody i  (RO)2P(S)SZnOH;

– ponieważ ZDTP jest dość stały hydrolitycznie, hydroliza nie jest główną reakcją;

– w początkowych stadiach utlenienia ZDTP występuje początkowy przedział czasu, zanim zacznie tworzyć się HDTP. To jest zgodne z reakcjami 9, 3, i 4 będącymi reakcjami wolnymi, jednak potwierdzenie, że disulfid nie jest antyutleniaczem, sugeruje, że początkowo przebiegają raczej reakcje 10, 11 i 12. Ponieważ rośnie szybkość tworzenia H2SO4, powstawanie HDTP w reakcji 12 jest przyspieszane;

– generalnie reakcja kwas-zasada daje HDTP może być uważana jako promująca rozkład R1OOH przez ZDTP;

– produkty przejściowe utlenienia siarki przez R1OOH mogą być wysoce aktywne w hamowaniu reakcji utleniania węglowodorów, ale nie jest wiadomo, które produkty odgrywają dominująca rolę.

### Adsorpcja i reakcje dialkiloditiofosforanu cynku na powierzchni żelaza

Adsorpcja ZDTP na powierzchni tarcia jest pierwszym etapem tworzenia powierzchniowej warstwy przeciwzużyciowej. Wielkość adsorpcji 
i siła wiązania dodatku z powierzchnią determinuje jej trwałość i efektywność działania. Powstała w wyniku fizysorpcji warstwa adsorpcyjna wpływa w zasadniczy sposób na tworzone przez dodatek na powierzchni tarcia warstwy chemisorpcyjne i reakcyjne. Pierwsze badania nad adsorpcją [298–304] ZDTP przeprowadzono, używając jako adsorbenty proszki lub powierzchnie nie rozwinięte (blacha, kulki łożyskowe) ze stali [300–304], miedzi, niklu, ołowiu, cyny, cynku i żelaza [298–304], krzemionki i grafitu [304], używając ditiofosforanu o różnej długości alkilu, w dużym zakresie stężeń dodatku (0,003–50 mol/dm3), temperatur eksperymentu (20–210°C) i czasu adsorpcji   (1 min–480 godz.). W tych badaniach adsorpcji do wyznaczania izoterm adsorpcji stosowano analizę z zastosowaniem 
atomów znaczonych 32P, 35S, 65Zn i 14C. Uzyskane z tych badań wyniki są sprzeczne, trudno znaleźć jednoznacznie generalne wnioski. Adsorpcja 
i rozkład ZDTP na żelazie i stali zależne nie tylko od temperatury i stężenia dodatku, ale od składu powierzchni adsorbenta i od jego zanieczyszczeń.

Otto i Sorek [304] badali adsorpcję di-n-oktyloditiofosforanu cynku na proszkach żelaza, stali, krzemionki i grafitu z roztworów n-heksadekanowych analizując ilości zaadsorbowanego dodatku za pomocą radioaktywnego cynku (65Zn). Izotermy są typu Langmuira, nie osiągnięto stężenia równowagowego nawet po 10 dniach. Rodzaj adsorbenta, stężenie tlenu 
w atmosferze i zanieczyszczanie roztworów (np. metanolem), silnie wpływają na wielkość adsorpcji. Zróżnicowania w wielkościach adsorpcji na różnych badanych adsorbentach wynika, zdaniem autorów, z różnego stopnia katalitycznego rozkładu lub utlenienia ZDTP.

W ciągu kilku minut adsorpcji na żelazie i stali zachodzi całkowita chemisorpcja ZDTP. Ciepło adsorpcji wynosiło – 60 kJ/mol, a energia aktywacji chemisorpcji wynosiła 15 kJ/mol.

Jones i Pope [305] oznaczali ciepła adsorpcji ZDTP na żelazie, stali 
i tlenku żelazawym w mikrokalorymetrze przepływowym i stwierdzili, że na czystym żelazie adsorpcja jest nieznaczna.

W badaniach Dacre'a i Bovingtona [300–302] adsorpcji ZDTP i produktów jego rozkładu na żelazie i jego stopach w zakresie temperatur od 19–81°C okazało się, że powierzchnia pokryta była niecałkowicie dodatkiem oraz że na stali chromowej adsorpcja jest niska, na żelazie  jest większa, w warstwie adsorpcyjnej występuje spadek stężenia cynku w porównaniu do jego zawartości w dodatku. Na powierzchni adsorbuje się głównie kwas HDTP (80%) i DS (5%). Podobnie jak wcześniejsze badania adsorpcji ZDTP wyniki pomiarów obarczone są dużymi błędami związanymi z przemywaniem różnymi rozpuszczalnikami powierzchni adsorbenta przed analizą radiometryczną. W czasie odmywania roztworu dodatku 
z powierzchni adsorbenta zachodzi również desorpcja adsorbatu, wielkość tej desorpcji jest trudna do ustalenia. We wszystkich tych badaniach izotermy adsorpcji mają kształt izotermy Langmuira.

Badania adsorpcji ZDTP na proszkach żelaza i tlenku żelaza przeprowadzane przez Płazę [306] wykazały, że adsorpcja w temperaturach do 50°C jest odwracalna. Powyżej tej temperatury zachodzi chemisorpcja 
z utworzeniem na powierzchni siarczku żelaza. Izotermy adsorpcji na obu proszkach są typu S (rys. 84 i 85).

Przy bardzo niskich stężeniach dodatku w roztworze na powierzchni adsorbują się cząsteczki dodatku zorientowane równolegle do powierzchni. Ze wzrostem stężenia ZDTP następuje przeorientowanie cząsteczek dodatku do ułożenia pionowego (rys. 86), z dalszym wzrostem stężenia adsorbatu na pionowo zorientowanej warstwie dodatku powstaje druga pionowa warstwa dimeru. ZDTP zależnie od jego stężenia i rodzaju rozpuszczalnika istnieje w roztworach w równowadze  monomer - dimer. Ze wzrostem stężenia forma monomerowa przechodzi do dimerowej natomiast ze wzrostem polarności rozpuszczalnika równowaga przesuwa się 
w stronę formy monomerycznej; reakcja (269).

(269)

Wielkość adsorpcji na obu proszkach jest niezależna od rozgałęzienia łańcucha alkilowego. W temperaturach powyżej 50°C zachodzi chemisorpcja ZDTP z utworzeniem soli zasadowej, na powierzchni żelaza powstaje siarczek żelaza. Najwięcej powstaje go w przypadku pochodnej 
izobutylowej, najmniej (blisko 7 razy mniej) w przypadku pochodnej drugorzędowej. Na tlenku żelaza w tej temperaturze zachodzi utlenianie dodatku do disulfidu. Obliczona grubość warstwy ZDTP w procesie adsorpcji z roztworu  0,05 M w temperaturze 25°C wynosi ok. 4 nm, co jest 
w zgodności z wynikami grubości warstwy przeciwzużyciowej w badaniach Bella [307–308].

Ilości zaadsorbowanych na powierzchni żelaza soli cynku, ołowiu i bizmutu są malejące w wymienionym zestawieniu, co odpowiada dokładnie ich aktywności przeciwzużyciowej [309].

Huang, Ying i Zhang [310] badali zależność napięcia powierzchniowego roztworu węglowodorowego ZDTP od wielkości adsorpcji. Wyznaczyli izotermy adsorpcji na proszku żelaza; adsorpcja zachodzi przy bardzo niskich stężeniach dodatku, a otrzymane izotermy w temperaturze 20°C są podobnie jak w badaniach autora [306] typu S. Wielkość adsorpcji rośnie ze wzrostem temperatury (333 K i 353 K), co potwierdza występowanie procesu chemisorpcji.

Rola adsorpcji w działaniu przeciwzużyciowym ZDTP jest wyraźnie widoczna w prostym tarciowym eksperymencie wykonanym przy użyciu aparatu czterokulowego (rys. 87).  Ze wzrostem stężenia dodatku dla kilku badanych obciążeń (800¸1200 N) zużycie maleje. Wyraźnie widać, że zmiana kształtu izotermy adsorpcji wpływa na wartości zużycia kulek. Pierwsze przegięcie izotermy (tworzenie równoległej monowarstwy dodatku) ma nieznaczny wpływ na obniżenie zużycia. Pierwsza warstwa pionowo zorientowanego dodatku wyraźnie obniża zużycie przy najniższym obciążeniu badanym (800 N). Utworzenie drugiej warstwy zmniejsza wyraźnie zużycie przy obciążeniach 900¸1100 N. Natomiast przy najwyższym badanym obciążeniu (1200 N) widać, że równoległa 
i pionowa warstwy dodatku obniżają zużycie w jeszcze mniejszym stopniu, a udział warstwy drugiej w zmniejszeniu zużycia jest minimalny.

Tworzenie warstw fosforanowych

Na powierzchni stali, przy grzaniu z olejowymi roztworami ZDTP [311], w temperaturze 150°C i niższej nie tworzą się warstwy reakcyjne. W temperaturze 200°C tworzy się słabo związany z powierzchnią monotiopirofosforan cynku, którego skład jest zróżnicowany zależnie od rodzaju grup alkilowych w cząsteczce; dla długich łańcuchów (C > 9) powstają warstwy o składzie bliskim O, O'-dialkilomonotiopirofosforanu cynku, natomiast przy krótszym łańcuchu alkilowym (C = 4) tworzy się głównie O-monoalkilomonotiopirofosforan cynku i monotiopirofosforany cynku. Przy jeszcze wyższej temperaturze rozkładu (260°C) utworzone warstwy są niejednorodne, występują monoalkilotiopirofosforany i polifosforany cynku.

Prowadzone różnymi metodami pomiary grubości warstw reakcyjnych tworzonych w tarciu granicznym w wyniku reakcji tribochemicznych  pozwoliły uzyskać wartości o bardzo szerokim zakresie od 5 do ponad 100 cm. Przeprowadzone pomiary ultracienkich warstw, za pomocą optycznej interferometrii w momencie ich tworzenia, dają wyniki  grubości w dolnym zakresie [312]. Zależnie od rodzaju bazy olejowej ZDTP tworzy warstwę reakcyjną w temperaturach 130–170°C, która jest ciałem stałym, o grubości 5–25 nm.

Wszystkie omówione mechanizmy rozkładu ZDTP, a szczególnie rozkład utleniający, prowadzą do powstawania prekursorów warstw fosforanowych. Do nich należą głównie kwasy tionowe i ditiofosforanowe; (RO)2P(S)OH, (RO)2P(S)SH i O,O,O-triester kwasu monotiofosforowego (RO)2P(S)OR. Wymienione związki ulegają dalej reakcjom izomeryzacji, hydrolizy odpowiednio według reakcji:

(270)

(271)

(272)

Siarkowodór uczestniczy w reakcjach z obojętnym dialkiloditiofosforanem cynku:

(273)

(274)

Przedstawiona mieszanina kwasów fosforowych i tiofosforowych oraz ich estrów tworzy warstwę powierzchniową polifosforanów przez:

1) kondensację z wydzieleniem wody, która może być następnie przyspieszana przez katalizę kwaśną:

(275)

gdzie:

X – H lub grupa alkilowa,

tlen może być częściowo zamieniany przez siarkę.

2) łączenie powstałego powstałego produktu z metalem dodatku według reakcji:

(276)

Ponieważ grupajest bardziej kwaśna od grupy, łatwo zachodzi przyłączenie kationu cynku do polifosforanu.

Gdy grupy P–O są połączone z kationem, następuje zatrzymanie wzrostu łańcucha polifosforanowego, tworzą się wtedy metafosforany. 
W obecności detergentów z rezerwą alkaliczną, wtedy tworzą się polifosforany o krótkim łańcuchu (przeważnie orto- i piro-fosforany). Metal z rezerwy alkalicznej reaguje z polifosforanami podobnie jak cynk i go zastępuje. Długość łańcucha polifosforanowego jest znacznie krótsza:

(277)

Proces tworzenia warstwy przeciwzużyciowej w warunkach umiarkowanych obciążeń można przedstawić jak na rys. 88 [295]. Ujmuje on kilka kolejnych etapów:

– adsorpcja ZDTP na powierzchni metalu z utworzeniem przypowierzchniowej warstwy o dużym stężeniu dodatku (powstawanie warstw dimerowych);.

– reakcje ZDTP z powierzchnią metalu z utworzeniem reszt fosforanowych i fosforotionowych chemicznie związanych z metalem;

– utworzenie warstw fosforanowych prekursorów w reakcjach antyutleniających ZDTP;

– kondensacja fosforanów, tiofosforanów i ich estrów, wydłużanie łańcucha fosforanowego, jego zakończenie w reakcji z cynkiem z ZDTP lub metalem z rezerwy alkalicznej;

– utworzone warstwy polifosforanów są głównie usuwane z powierzchni tarcia w wyniku działania sił ścinających, ale również  ze względu na swą dobrą rozpuszczalność w wodzie; obecność wody przyspiesza proces ich usuwania.

## Tioorganiczne kompleksy molibdenu

Z rozpuszczalnych w olejach smarowych tiokompleksów molibdenu największe zastosowanie znalazły dialkiloditio-fosforany i dialkiloditiokarbaminiany tiookso-molibdenu o wzorze (203).

Rozpuszczalne w oleju tioorganiczne kompleksy molibdenu (Mo–S) stosowane jako dodatki do środków smarowych obniżają zużycie powierzchni, zmniejszają tarcie oraz są znakomitymi antyutleniaczami. Pomysł zastosowania tych związków jako dodatków powstał w związku 
z tym, że mogą się one rozkładać dając dwusiarczek molibdenu (MoS2), który ma doskonałe własności smarne. Jest on stosowany jako smar stały od bardzo dawna, a od ok. 50 lat jest stosowany w postaci zawiesiny koloidalnej w olejach i smarach plastycznych.

Dodatki Mo–S są skuteczne przy niższych stężeniach niż MoS2. Ditiofosforany posiadają bardzo dobre własności przeciwzużyciowe, natomiast ditiokarbaminiany przeciwzatarciowe.

Kompleksy molibdenowe (Mo–S) w podwyższonej temperaturze tarcia ulegają rozkładowi. Siarczek molibdenu lub utworzone w procesie tarcia inne trudno rozpuszczalne w oleju kompleksy molibdenu, osadzają się na powierzchni. Być może, że te produkty rozkładu są rzeczywistymi czynnikami smarowymi, a kompleksy molibdenu są prekursorami substancji tribologicznie aktywnych. Według innych poglądów główną i wyłączną rolę w mechanizmie działania smarowego dodatków molibdenowych odgrywa powstający w wyniku ich rozkładu dwusiarczek molibdenu.

Otrzymywanie i stosowanie różnych kompleksów molibdenowych jest przedmiotem licznych zastrzeżeń patentowych. Pierwszy handlowy dodatek tego typu został wyprodukowany przez firmę Vanderbilt i nosi nazwę Molyvan L. Aktywnym składnikiem tego preparatu jest ditiofosforan molibdenu o wzorze [(RO)2PSS]2MO2S2O2. Dodatek ten wykazuje działanie przeciwzużyciowe, przeciwzatarciowe i antyutleniające. Poza nim firma ta produkuje dodatki zawierające ditiokarbaminiany molibdenu.

Molibden może tworzyć związki na pięciu stopniach utlenienia (+2, +3, +4, +5, +6), a także kompleksy ze związkami zawierającymi azot, tlen, siarkę. Pochodne molibdenu łatwo dysproporcjonują dając mieszaninę związków, w których molibden znajduje się na różnych stopniach utleniania.

Grupy ditiofosforanowa i ditiokarbaminianowa zachowują się jak dwukleszczowe ligandy używając obu atomów siarki do wiązania jonów metalu. Przykładowe struktury różnych kompleksów molibdenu przedstawił Mitchell [313].

Ditiofosforany i ditiokarbaminiany molibdenu różnią się między sobą nie tylko długością i charakterem rodnika organicznego (alkil, aryl), ale także budową rdzeni kompleksów zawierających molibden: [Mo2O2S2], [Mo2O4], [Mo2O3], [MoO2], [MoO], [Mo2SO3], [Mo2S3O]. Ligand ditiofosforanowy [(RO)2PS2] będzie oznaczany DTP, grupa ditiokarbaminianowa [R2NCS2] symbolem DTC, a ksantogenowa – XAN.

Jest wiele sposobów otrzymywania ditiofosforanów molibdenu. W najczęściej stosowanej metodzie wodne roztwory molibdenianów reagują 
z kwasami ditiofosforanowymi lub ich solami tworząc różne produkty zależnie od warunków reakcji [313–316]. Metody otrzymywania ditiofosforanów według patentów [319–320] różnią się między sobą głównie wartościami pH wodnych roztworów, w których zachodzi reakcja kwasów ditiofosforowych i nieorganicznych związków molibdenu, przy czym budowa otrzymanych ditiofosforanów jest różna [321]. W celu otrzymania ditiofosforanu tiooksomolibdenu o wzorze (DTP)2Mo2O2S2 reakcje kwasu ditiofosforowego z tlenkiem molibdenu prowadzi się w warunkach, w których połowa użytego do syntezy kwasu rozkłada się z podstawieniem siarki do rdzenia kompleksu i utworzenia DS, produktu utlenienia ditiofosforanu. Gdy do mieszaniny reakcyjnej nie jest dodawany czynnik redukujący, to jego rolę spełnia ditiofosforan, który utlenia się do disulfidu według reakcji:

(278)

Powstający DS jest czynnikiem siarkującym rdzeń kompleksu i powstają mostkowe atomy siarki między atomy molibdenu. Tworzeniu kompleksu typu  Mo2O2S2(DTP)2 sprzyjają  temperatury powyżej 85°C i długi czas reakcji. W niższych temperaturach produktami reakcji jest głównie związek typu Mo2O3(DTP)4. Gdy stosowanym czynnikiem redukującym w reakcji jest dwutlenek siarki, to wymagana ilość ditiofosforanu jest 
o połowę mniejsza i produkt nie zawiera DS [322].

Dialkiloditiokarbaminiany molibdenu [323] otrzymuje się w reakcji wodnego roztworu molibdenianu amonu i dialkiloditiokarbaminianu metalu alkalicznego [324–326]. Ditiokarbaminiany redukują molibdeniany, 
a następnie produkt redukcji reaguje z nadmiarem ditiokarbaminianu wprowadzonego do roztworu [326].

Stosowane rzadziej jako dodatki inne związki molibdenianu  są otrzymywane np. przez reakcję tlenków lub halogenków molibdenu, kwasów molibdenowych, rozpuszczalnych w wodzie molibdenianów lub błękitu molibdenowego z różnymi związkami tlenu: alkoholami, polialkoholami, b-dwuketonami, fenolami, kwasami karboksylowymi, hydroksykwasami [316–317].

Własności indywidualnych kompleksów molibdenu o różnej budowie podane są w pracy Mitchella [313].

W roztworach kompleksy molibdenowe ulegają skomplikowanym przemianom i tak np. Mo2O3B4 w rozpuszczalnikach organicznych dysproporcjonuje szybko według schematu [313–314]:

(279)

Gdy B=XAN lub DTP, związki molibdenu (VI) MoO2B4  ulegają wewnętrznej reakcji redoks dając disulfid i zredukowany jon molidbdenu. Równowaga przesuwa się na prawo i Mo2O3B4 całkowicie znika z roztworu. W praktyce nie ma to znaczenia, a może nawet być korzystne.

Badania Sanina [327] nad stabilnością termiczną kompleksów molibdenu wykazały, że rozkład odbywa się z wydzieleniem związków siarki 
o małych cząsteczkach (H2S, CS2, RSH). Przypuszcza on, że pierwsza zmiana w cząsteczce kompleksu związana jest z przeobrażeniem w nieorganicznym fragmencie zawierającym siarkę:

(280)

bowiem siarka mostkowa pomiędzy atomami molibdenu w organicznych związkach molibdenu łatwo ulega wymianie pod działaniem tlenu lub innych aktywnych substancji.

Kompleksy typu Mo2S4 rozkładają się w niższej temperaturze niż typu Mo2S2O2. Kompleksy z ligandami o rozgałęzionych łańcuchach są bardziej stabilne termicznie niż prostołańcuchowe. Podstawniki arylowe podnoszą stabilność termiczną dodatków. Ditiokarbaminiany molibdenu Mo2S4(Et2DTC)2 i Mo2S2O2(Et2DTC)2 rozkładają się dwustopniowo [328]:

a) w pierwszym etapie tracą fragment organiczny EtSH i EtNCS 
(w 200°C i   300°C),

b) w drugim etapie tracą głównie CS2 i H2S w temperaturach 290°C 
i 370°C, powstają MoS2 i nieorganiczne pozostałości oksomolibdenowe, które są siarkowane przez organosiarkowe produkty rozkładu.

Na powietrzu MoS2 utlenia się do MoO3 w temp. powyżej 420°C. Ditiofosforan Mo2O3[(i-Bu)2DTP]4 szybko się rozkładał w oleju parafinowym przy 180°C na powietrzu [314], tworząc amorficzny osad. Po 8–16 godz. ogrzewania następował jego całkowity rozkład (związku Mo–S–P nie było w roztworze). Tworzyły się różne związki P–S i P–O. Gdy Mo2S4(Et2DTC)2 był ogrzewany z proszkiem zredukowanego żelaza to tworzył się FeS, który powstawał prawdopodobnie w reakcji produktów rozkładu (H2S) z żelazem. Na powietrzu powstawało mniej FeS niż 
w azocie, ponieważ powstawał wtedy również Fe2O3 [328].

Reasumując badania termicznej stabilności, należy stwierdzić, że dodatki Mo–S rozkładają się w temperaturze pracy oleju, a produkty rozkładu są odpowiedzialne za  właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe. W przypadku ditiofosforanów są to związki organofosforowe, które w reakcji tribochemicznej prawdopodobnie reagują z powierzchnią metalu. Produkty rozpadu ditiokarbaminianów przyczyniają się do tworzenia warstwy FeS, która wykazuje działanie przeciwzatarciowe, szczególnie przy wysokich obciążeniach. Rozkład ditiofosforanów molibdenu wydaje się przebiegać podobnie jak ditiofosforanów cynku (dla którego jest rozważane mechanizmy: hydrolityczny, utleniający i termicznego rozpadu). Produkty rozkładu pozostają w oleju i są aktywne nawet w zużytych olejach.

Badania Łaszchiego [329] wykazały, że typ warstewek powierzchniowych utworzonych przez MeDTP w dużym stopniu zależy od temperatury. Stwierdził on, że ze wzrostem temperatury efektywność działania przeciwzużyciowego M-DTP jest większa niż ZDTP (szczególnie zaznacza się to w wysokich temperaturach). Ze wzrostem temperatury zwiększa się zawartość siarki i molibdenu w warstwie granicznej. Uważa się także, że rozkład MoDTP jest autokatalityczny. Inicjują go obecność wody 
i kwasów organicznych. Woda zwiększa ruchliwość atomów siarki w wiązaniu P–S i w rezultacie wewnątrzcząsteczkowego przegrupowania atom siarki zastąpiony jest atomem tlenu. Podwyższenie temperatury i nacisków w węźle tarcia powoduje zwiększenie udziału siarki w warstwie powierzchniowej. Atomy siarki przedostają się na znaczną głębokość do metalicznego podłoża. Atomy fosforu i metalu tworzą przeważnie nietrwałe wiązania z powierzchnią tarcia. Efektywność MoDTP w warunkach wysokich nacisków objaśnia się możliwością tworzenia eutektyku Fe–O–S o przybliżonym wzorze FeS×FeO. Uważa się, że MoDTP sprzyjają wygładzaniu, wyrównywaniu mikronierówności powierzchni tarcia [330]. Nie wyklucza się także tworzenia przez nie na powierzchni metalu złożonych struktur zawierających substancje powierzchniowo-aktywne [331]. Mechanizm działania przeciwzatarciowego jest związany z rozkładem dodatku na powierzchni tarcia pod wpływem wysokiej temperatury powierzchni styku i zdolnością produktów rozkładu do plastyfikowania powierzchni metalu [332].

Badania powierzchni stalowych smarowanych olejem z ditiofosforanem wykazały, że działanie dodatków polega nie tylko na tworzeniu warstw powierzchniowych, ale także na wpływie na inne procesy powierzchniowe [333].

Knappwost [334] badał wpływ temperatury na reakcję:

(281)

Stwierdził on, że ze wzrostem temperatury zwiększa się zawartość siarki i molibdenu w związku z żelazem. W 700°C tworzy się FeS, 
w 725–925°C powstaje połączenie o wzorze MoFeS3, a w temperaturach wyższych od 925°C Mo5Fe3S3.

Oprócz tego na efektywność MoDTP w dużym stopniu wpływa tlen obecny w związku. Dyfunduje on do powierzchni tarcia i w określonych warunkach zużywa się na oddziaływanie z zaadsorbowanymi cząsteczkami dodatku (utlenianie jonów Mo).

Ditiofosforany molibdenu łatwo rozkładają się w roztworze. Pod tym względem są podobne do ditiofosforanów cynku. Ditiokarbaminiany molibdenu są bardziej stabilne i należy sądzić, że produkty ich rozkładu uzyskują znaczenie przy wyższych obciążeniach [327]. Produkty rozkładu ditiofosforanów, polifosforany i tiofosforany prawdopodobnie tworzą filmy powierzchniowe zapewniające ochronę przy niskich obciążeniach. Potwierdza to pogląd, że związki fosforu są skuteczne przy niskich obciążeniach [335].

W warstewce powierzchniowej na stalowym trzpieniu, który był smarowany olejem zawierającym ditiofosforan molibdenu, nie wykryto MoS2 [336]. Podobny amorficzny osad powstaje przy użyciu ZDTP. Osady powierzchniowe lub warstwy tworzone przy niskich obciążeniach (poniżej obciążenia początkowego zatarcia) są słabo związane z powierzchnią 
i łatwo odpadają lub ulegają starciu. Warstwa powierzchniowa może być odnawiana przez dodatki lub produkty ich rozkładu. Nie jest do końca wyjaśnione, czy zawsze dodatki molibdenowe rozkładają się do MoS2. Wydaje się pewne, że z ditiokarbaminianów powstaje MoS2 [328]. Został on bowiem zidentyfikowany w warstewkach pokrywających skazy zużyciowe kulek po teście na aparacie czterokulowym. MoS2 powstawał zarówno poniżej jak, i powyżej obciążenia zacierania. Ponieważ temperatura środka smarowego była zbyt niska, aby mógł się w niej rozkładać ditiokarbaminian do MoS2, rozkład musiał zachodzić w miejscach, gdzie występowały lokalne skoki temperatury. Mo2S4(Et2DTC)2 dawał więcej MoS2 niż Mo2O2S2(Et2DTC)2.

Ditiofosforany nie tworzą tak łatwo MoS2 jak ditiokarbaminiany. Natomiast dwusiarczek molibdenu powstawał, gdy stosowana była mieszanina kompleksu molibdenowego i ditiofosforanu cynku [337].

Yamamoto i Gondo [338] stwierdzili, że MoDTC tworzy na powierzchni tarcia warstwę składającą się głównie z MoS2, MoDTP tworzy na powierzchni tarcia mniej związków molibdenu. W temperaturze 120°C znajdują się tam głównie MoS2 i FePO4, a w temperaturze 200°C  MoS2, MoO3 i FePO4. Warstwa powierzchniowa zawierająca MoS2 była efektywna w zmniejszaniu tarcia. Współczynnik tarcia spada ze wzrostem stężenia MoS2 w warstewce powierzchniowej. MoDTC ma wyższą zdolność tworzenia MoS2 niż MoDTP.

W innej pracy [339] autorzy stwierdzili, że MoDTP był nieefektywny 
w oleju parafinowym, ale był efektywny w oleju silnikowym zawierającym związki P–S takie jak dwualkilodwutiofosforany cynku. Warstwa powierzchniowa zmniejszająca tarcie i zużycie składa się głównie z siarczku molibdenu i fosforanu żelaza oraz trójtlenku molibdenu i fosforanu żelaza pod powierzchnią.

Dialkiloditiokarbaminiany tiooksomolibdenu w procesie tarcia w atmosferze powietrza lub tlenu rozkładają się do MoS2, który był wykrywany na powierzchni tarcia [340]. W atmosferze beztlenowej (azot, argon) MoS2  nie tworzył się i współczynniki tarcia były wyższe niż w próbach 
w atmosferze powietrza lub tlenu. Autorzy tych badań powołując się na swoje dwie publikacje (Jap. Journal Trib. 36,(1991), 309–321 
i 323–333) stwierdzają, że składy produktów rozkładu ZDTC w warunkach dynamicznych są inne niż w inersyjnych.

Były badane też kompleksy amin i fosforanów organicznych molibdenu w oleju parafinowym zawierającym lub nie dodatki siarkowe i fosforanowe [341]. W czystym oleju parafinowym z niewielką ilością siarki i bez fosforu dodatki nie były efektywne w zmniejszaniu tarcia i zużycia. Dodanie związków zawierających P i S do kompleksu aminowego i dodanie związku siarki do kompleksu fosforowego dawał znakomitą poprawę własności smarnych. Powstawała warstwa powierzchniowa zawierająca MoS2. Kompleksy molibdenu mogą więc tworzyć MoS2 mimo braku 
w ich składzie siarki, gdy są użyte wraz z innymi związkami siarki.

Rozkład związków Mo–S nie musi prowadzić do utworzenia MoS2. Może powstawać MoS3, który jest amorficzny [313] i jest bardzo prawdopodobne, że ten właśnie produkt powstaje z tetratiomolibdenianów. 
W odpowiednio wysokiej temperaturze MoS3 może reagować z żelazem dając FeS i MoS2.

Warstwy powierzchniowe powstające na stali w wyniku jej reakcji 
z dodatkami siarkowymi zawierają siarczek żelaza oraz siarczki molibdenu 
i cynku (jeżeli olej zawiera dodatki mające w swoim składzie te metale). Jest interesujące, że trójskładnikowe stopy o składzie w przybliżeniu FeMo2S4 są efektywne w zmniejszeniu tarcia i zużycia [342]. Warstwa siarczku żelaza chroni przed bezpośrednim kontaktem metal-metal i może także silnie wiązać dodatek, w tym cząsteczki MoS2 [248, 327].

### Działanie przeciwzużyciowe, przeciwzatarciowe i modyfikujące 
tarcie

Przy porównaniu [343–345] własności przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych alkilo- i aryloditiofosforanów molibdenu w zakresie wysokich temperatur, lepszymi okazały się aryloditiofosforany molibdenu. Wszystkie DTF–Mo są modyfikatorami tarcia tzn. 2–2,5 razy obniżają 
oraz stabilizują współczynniki tarcia [347]. W zależności od bazy olejowej najbardziej efektywne są MoDTP z rodnikami oktylofenolowymi w oleju głębokorafinowanym, a z rodnikami butylowymi w oleju wazelinowym. 
W działaniu przeciwzużyciowym najbardziej efektywne są ditiofosforany 
i ditiokarbaminiany zawierające maksymalną ilość atomów siarki w cząsteczce [346–348]. Przy tej samej zawartości metalu współczynniki tarcia były mniejsze dla dodatków molibdenowych niż cynkowych. Roztwory były tak przygotowane, aby zawierały 0,1% masowy metalu. Związek molibdenowy o  stężeniu siarki o połowę mniejszym niż związek cynku był mimo to skuteczniejszy. Specyficzny, korzystny wpływ molibdenu na zmniejszenie tarcia był zaobserwowany także w pracy [349].

W pracach [344–349] pokazano, że dialkilo- i diaryloditiofosforany molibdenu w olejach mineralnych wykazują działanie przeciwpittingowe.

### Działanie antyutleniające

Własności antyutleniające i reaktywność z miedzią ditiofosforanów molibdenu była porównywana z typowym handlowym ditiofosforanem cynku [314].

Związki molibdenu wykazywały znakomitą aktywność antyutleniającą i były znacznie lepsze w tym od ditiofosforanów cynku. Związki molibdenu były gorsze w teście korozji na miedzi. O lepszej skuteczności antyutleniającej ditiofosforanów molibdenu w stosunku do ditiofosforanów cynku doniesiono także w pracy [350].  Własności antyutleniające ditiofosforanów i ditiokarbaminianów molibdenu wzrastały ze wzrostem zawartości siarki w cząsteczce [346–347, 351–352].

Estry kwasu molibdenowego i alifatycznych alkoholi są inhibitorami korozji i utleniania tak jak i związki molibdenu z kwasami glikolowym lub szczawiowym. Nafteniany molibdenu otrzymane z bis-acetyloacetonianu molibdenu i kwasów naftenowych w połączeniu z siarką elementarną lub związkami siarki wykazują dobre właściwości przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe.

### Porównanie właściwości tribologicznych dodatków tiookso-
molibdenowych

Porównania właściwości tribologicznych związków tiooksomolibdenowych dokonał Mitchell [313],  którego wnioski podano dalej.

- Organiczne związki siarki nie zawierające metalu wydają się być lepsze w zmniejszaniu tarcia i zużycia przy niskich obciążeniach i niskich temperaturach oleju, natomiast związki molibdenowe są lepsze przy wysokich obciążeniach i temperaturach. Ditiofosforany molibdenu, które zawierają pewne ilości DS, wykazują lepsze działanie przy niskich obciążeniach niż preparaty bez tych zanieczyszczeń.

- MoDTP są lepsze od MoS2 przy tym samym stężeniu molibdenu 
w redukcji zużycia i poprawie zdolności przenoszenia obciążeń, natomiast MoDTP są gorsze. W tych warunkach ditiofosforany częściowo rozkładają się z utworzeniem na powierzchni tarcia amorficznej, polimerowej warstwy organicznej. Przy wysokich obciążeniach taka warstwa polimerowa gorzej przylega do metalu niż MoS2. W warunkach EP tworzy się MoS2, 
a także siarczek żelaza. MoS2 i związki rozpuszczalne mogą być użyte razem, w tym przypadku był obserwowany efekt synergistyczny [352]. Możliwe jest, że MoS2 katalizuje tworzenie warstwy polimerowej.

- Dodatki molibdenowe mają lepsze własności smarne od ZDTP 
z wyjątkiem niskich obciążeń. Dodatki molibdenowe, a szczególnie ditiofosforany, są znakomitymi antyutleniaczami lepszymi niż ditiofosforany cynku.

- Przy niskich stężeniach MoDTC są lepsze niż MoDTP, a przy wysokich obciążeniach jest odwrotnie. Ta różnica może być powodowana powstawaniem organicznych związków azotu podczas rozkładu MoDTC.

- Dla ditiokarbaminianów typu Mo2S4 obserwuje się najlepsze właściwości przeciwzużyciowe, co jest prawdopodobnie spowodowane zwiększoną zawartością siarki. Natomiast ditiofosforany  typu  Mo2O2S2 dają mniejszy współczynnik tarcia.

- Związki  Mo2S4(R2DTC)2 mają najlepsze własności smarne, gdy posiadają prosty łańcuch alkilowy. Są one także mniej stabilne termicznie 
i łatwiej tworzą one MoS2 niż związki z rozgałęzionym alkilem [313]. Prostołańcuchowe Mo2S4(R2DTC)2 są lepszymi dodatkami EP niż związki rozgałęzione i lepszymi niż typu Mo2S2O2(R2DTC)2.

Reasumując, do tej pory brak publikacji próbującej wyjaśnić przebieg reakcji tribochemicznych z udziałem kompleksów tiooksomolibdenowych z ligandami ditiofosforanowymi i ditiokarbaminowymi.

Rozdział Tioorganiczne kompleksy molibdenu opracowany został na bazie artykułu Chmury [353].

## DETERGENTY METALICZNE

Współczesne oleje silnikowe, przekładniowe, przemysłowe i ciecze automatycznych przekładni zawierają detergenty o wzorach chemicznych od (175) do (180). Najczęściej używanymi detergentami są sulfoniany i fenolany.

Detergenty metaliczne tworzą w olejach smarowych odwrócone micele, których głównym zadaniem, szczególnie detergentów z rezerwą alkaliczną, jest:

– zobojętnianie kwaśnych półproduktów utworzonych w czasie spalania paliwa, tym samym zmniejszenie korozyjnego zużycia powierzchni tarcia;

– zobojętnianie kwaśnych produktów utleniania środka smarowego;

– utrzymanie czystości powierzchni tarcia.

Poza wymienionymi właściwościami zobojętniającymi i myjącymi działają one również przeciwzużyciowo [354–66], antykorozyjnie [365] 
i przeciwutleniająco [366].

### Właściwości tribologiczne

Detergenty z dużą liczbą zasadową w porównaniu do obojętnych lub 
z małą liczbą zasadową wykazują lepsze właściwości przeciwzużyciowe 
i przeciwzatarciowe oraz obniżają opory tarcia. Obniżenie zużycia powierzchni tarcia przez zasadowe detergenty metaliczne tłumaczy się zmniejszeniem zużycia korozyjnego [354], reakcją węglanów i wodorotlenków metalu rezerwy alkalicznej z tlenkami powierzchni tarcia [356–359] oraz tworzeniem warstwy nieorganicznego węglanu wapnia na powierzchni tarcia, który pod wpływem wysokich nacisków przechodzi do krystalicznego kalcytu [364].

Rounds [360] w swoich badaniach na aparacie czterokulowym wykazał umiarkowaną poprawę właściwości przeciwzużyciowych zasadowego sulfonianu wapnia, podczas gdy sulfonian baru nie dawał żadnej poprawy w tym względzie w porównaniu do oleju bazowego.

W zapobieganiu zespawaniu zasadowy fenolan wapnia był lepszy od zasadowego sulfonianu wapnia [361]. Fenolan i sulfonian wykazywały znikomą poprawę zużycia w teście zawór-gniazdo, natomiast sulfonian był lepszy w badaniach na aparacie tarciowym typu Falex [361]. W obu tych testach tarciowych zasadowy sulfonian wapnia wykazywał przeciwzużyciowe działanie rezerwy alkalicznej. To samo wykazano w innych badaniach [362] pary tarciowej płaszczyzna-płaszczyzna. Przeciwzużyciowe warstwy graniczne są tworzone przez sulfoniany zasadowe, ale nie powstają one z sulfonianów obojętnych.

Badania tribologiczne [357–358] sulfonianów z rezerwą alkaliczną wykazały, że ich efektywność EP w olejach do obróbki metali zależy od ich reaktywności z tlenkami żelaza. Na efektywność działania EP ma również wpływ stosunek ilości metalu do sulfonianu (istnieje pewna minimalna wartość, przy której właściwości EP są największe), rozmiary cząsteczek dodatku (im większe tym lepsze właściwości). Największą reaktywność z tlenkami żelaza, a tym samym najlepsze właściwości EP, wykazuje zasadowy sulfonian sodowy i maleje ona w szeregu [359]: Na > K > Ca > Li, Mg.

Właściwości EP zmieniają się również zależnie od rodzaju stali użytej w badaniach tarciowych.

Detergenty metaliczne z wysoką rezerwą alkaliczną: sulfoniany, salicylany i fenolany zawierające borany wapnia jako rezerwę alkaliczną [355] wykazują lepsze właściwości przeciwzużyciowe, wyższą stabilność hydrolityczną, termiczną na utlenianie, szybkość neutralizacji kwasów mrówkowego i siarkowych w porównaniu do konwencjonalnych detergentów zawierających rezerwę alkaliczną w postaci węglanu wapnia.

W badaniach Wippera i współpracowników [363] z wykorzystaniem maszyny tarciowej Mast, detergenty  z wysoką liczbą zasadową (fenolany 
i salicylany) wykazują obniżenie oporów tarcia w porównaniu do niskozasadowych. Powstaje grubsza warstwa na metalu zawierająca pierwiastki 
z dodatków środka smarowego (głównie tlen i siarka). Wzrost temperatury oleju prowadzi do pogrubienia tej warstwy. Im większa grubość tej warstwy tym niższy współczynnik tarcia. Znaczny wpływ na efektywność przeciwtarciową dodatków detergentowych ma skład oleju  bazowego.

Sulfoniany wapnia z wysoką rezerwą alkaliczną w specyficznych warunkach tarcia granicznego (prędkość ślizgania 3,0 m/sek i ciśnienie kontaktu 108Pa) wykazuje tendencję do tworzenia lepkiej warstwy pomiędzy powierzchniami styku tarciowego [364]. Gęstość tej warstwy jest większa przy występowaniu nacisków. Warstwa ta obniża znacznie opory tarcia. Stosunek Ca/S w tej warstwie wynosi 5 : 4 i jest on większy niż w cząsteczce dodatku (4 : 1). Prawdopodobnie cząsteczki sulfonianu są usuwane z powierzchni nieorganicznego rdzenia. W warstwie tej w bardzo małej ilości jest obecne żelazo (0,4%). Micele dodatku w warstwie wykazują większą polidyspersję niż w oleju smarowym. W warstwie obecne są produkty zużycia i pewne skupiska krystaliczne. Zaobserwowano wpływ wody obecnej w cząsteczce miceli w oleju na tworzenie warstwy depozytowej. Obecność wody umożliwia zbliżenie się do siebie miceli odłożonych na powierzchni tarcia, ponieważ woda przyciąga inne micele, co prowadzi do wzrostu grubości warstwy depozytowej.

Detergenty o wysokiej liczbie zasadowej wykazują działanie antyutleniające w olejach silnikowych [366]. Sulfoniany wzmagają proces utleniania oleju przy braku katalizatora tego procesu. Pewne działanie antyutleniające występuje w przypadku utleniania katalitycznego. Fenolany i salicylany są efektywnymi antyutleniaczami niezależnie od obecności czy nieobecności miedzi jako katalizatora. Detergenty z wysoką rezerwą alkaliczną są bardziej efektywnymi antyutleniaczami od detergentów o niskiej liczbie zasadowej.

Mechanizmy działania przeciwzużyciowego i antyutleniającego detergentów są niewyjaśnione. Zdolności myjące detergentów metalicznych zależą od ich właściwości powierzchniowo-czynnych, czyli tylko od ich właściwości fizykochemicznych (napięcie powierzchniowe, krytyczne stężenie micelarne, zdolność roztwarzania, (solubilizacja itp.). W warunkach tarcia granicznego działanie mechaniczne i cieplne powoduje rozkład miceli węglanu wapnia i alkilobenzosulfonianu wapnia z odłożeniem się na powierzchni tarcia warstwy przeciwzużyciowej. Struktura miceli węglanu 
i sulfonianu wapnia jest trwała do temperatury 345°C [367]. W wyższych temperaturach następuje ich rozkład, powstają wtedy tlenek i siarczan wapnia. W temp. 900°C następuje całkowity rozkład łańcucha organicznego alkilobenzosulfonianu wapnia. W realnych warunkach tarcia granicznego powstaje krystaliczny węglan wapnia [364].

Badania warstwy koloidalnej zasadowego sulfonianu wapnia na aparacie sił powierzchniowych (SFA) [368] wykazały, że powyżej pewnego ciśnienia krytycznego (106Pa) warstwa koloidalna nie płynie, tworzy się zwarta warstwa na płaskiej powierzchni ślizgania z wyciskaniem cząstek środka smarowego (rys. 89). Przy niskim ciśnieniu (105 ¸106Pa) odległość pomiędzy powierzchnią kuli i płaską płaszczyzną jest stała (a). Roztwór koloidu wtedy przepływa ciągle pomiędzy powierzchniami styku. Przy ciśnieniu powyżej 106Pa (b) warstwa koloidalna jest zwarta i ślizganie zachodzi pomiędzy płaską płaszczyzną i zwartą warstwą zaadsorbowanego koloidu. Przy jeszcze wyższych ciśnieniach, powyżej 2 × 108Pa, środek smarowy (dodekan) zestala się, powierzchnia styku i warstwa koloidu ulegają odkształceniu sprężystemu. Siły ścinające występujące wówczas 
we wspólnie zestalonej (koloid-dodekan) warstwie są wprost proporcjonalne do przyłożonego nacisku.

Palermo i współpracownicy [369]  badali warstwę graniczną utworzoną na metalicznej powierzchni tarcia w smarowaniu olejem mineralnym zawierającym zasadowy sulfonian wapnia. Adsorpcja dodatku przebiega na powierzchni stali z utworzeniem na niej warstwy węglanu wapnia, na której adsorbują się pionowo zorientowane cząsteczki alkilobenzo-sulfonianu wapnia. W czasie tarcia cząsteczki sulfonianu są usuwane poza strefę tarcia. Zaadsorbowana na powierzchni tarcia warstwa węglanu wapnia narasta w wyniku aglomeracji i krystalizacji węglanu wapnia.

Właściwości przeciwzużyciowe zaadsorbowanych sulfonianów wapnia są ograniczone, nie można ich używać jako dodatków EP do olejów przekładniowych. Poprawę właściwości EP uzyskuje się przez wykorzystanie efektu synergistycznego zasadowego sulfonianu wapnia i siarkowanych olefin. W celu uzyskania dobrych właściwości EP zmodyfikowano cząsteczki węglanu wapnia w zasadowym sulfonianie wapnia [370] przez częściowe zobojętnienie kwasami karboksylowymi, zawierającymi w swojej cząsteczce heteroatomy siarki 
i azotu, węglanu wapnia koloidalnego zasadowego sulfonianu, przedstawiane schematycznie na rys. 90.

Wyniki badań na aparacie czterokulowym zmodyfikowanego zasadowego sulfonianu wapnia potwierdzają poprawę właściwości EP. Obciążenie zespawania 
i wskaźnik zużycia pod obciążeniem są zależne wprost proporcjonalnie od stosunku całkowitej ilości zmodyfikowanego węglanu wapnia do ilości alkilobenzosulfonianu wapnia. Nie zauważono poprawy właściwości AW.

### Fizykochemiczne właściwości detergentów metalicznych

Zdolności detergentów metalicznych, stosowanych do stabilizowania w węglowodorach koloidalnej dyspersji nieorganicznej zasady (węglany 
i wodorotlenki metali), do utrzymania w czystości powierzchni tarcia 
i neutralizacji kwaśnych produktów powstających w procesach tarcia zależą od ich właściwości fizykochemicznych.

Utworzone w niepolarnych rozpuszczalnikach micele polarnych organicznych cząsteczek detergentów mają odwróconą strukturę w porównaniu do miceli detergentowych w roztworach wodnych. W organicznych rozpuszczalnikach niepolarnych micele mają centralny rdzeń polarny zwykle związany razem z pewną ilością wody. Stosunek cząsteczek wody do polarnych cząsteczek jest często poniżej jedności. Współoddziaływanie polarnych grup pomiędzy sobą, szczególnie w obecności cząsteczek wody, promuje tworzenie miceli. Woda w odwróconych micelach sulfonianów jest związana z nimi wiązaniami wodorowymi. Ilość wody potrzebna do utworzenia minimalnej liczby mostków wodorowych, która mogłaby być wystarczająca do podtrzymania wzrostu agregatu i również była ona roztwarzana przez uformowane cząsteczki, jest znacznie poniżej wykrywalności wody w organicznym rozpuszczalniku. Tworzenie wiązań wodorowych prowadzi równocześnie do zamkniętych struktur micelarnych [371]. Ilości rozpuszczonej wody w obecności sulfonianów zależą, w początkowym etapie rozpuszczania, od działania cząsteczek wody na kation metalu na zasadzie  oddziaływań jon-dipol. Dalszy proces rozpuszczania zachodzi w wyniku tworzenia wiązań wodorowych pomiędzy związaną wodą 
w stadium początkowym a następnymi cząsteczkami wody. Dla małej rozpuszczonej zawartości wody stabilność miceli wzrasta znacznie, przy jednoczesnym zmniejszeniu krytycznego stężenia micelarnego. Duże ilości roztworzonej wody obniżają stabilność miceli.

Tworzenie wiązań wodorowych proponowane jest jako jeden z mechanizmów, który pozwala metalicznym solom organicznych kwasów 
i bezpopiołowym dyspergatorom utrzymać powierzchnie silnika w stanie czystym.

Pomiędzy  wszystkimi typami detergentów metalicznych występują 
w roztworach węglowodorowych bardzo słabe oddziaływania. W ich wyniku tworzą one micelarne agregaty cząsteczek o zróżnicowanej w nich liczbach cząsteczek, których wielkość zależy od długości i struktury grupy hydrofobowej w cząsteczce detergentu, rodzaju kationu metalu i polarności rozpuszczalnika węglowodorowego. Na przykład dla dinonylonaftalenowych  sulfonianów sodu, magnezu, wapnia i baru w rozpuszczalnikach węglowodorowych liczba cząsteczek w agregacie zawarta jest pomiędzy 10÷15 i jest dwa razy większa niż dla nonylofenolanów wymienionych metali. Silniejsze oddziaływania pomiędzy polarnymi grupami salicylanów metali promują ich agregację w organicznych rozpuszczalnikach 
w znacznie większe cząsteczki, ich odwrócone micele zawierają od 15 do 30 cząsteczek [372].

Micelarne agregaty powstają w wyniku oddziaływań dipol-dipol pomiędzy polarnymi grupami detergentów. Jednak łańcuchy hydrofobowe detergentu oddziałują pomiędzy sobą i z cząsteczkami węglowodorów rozpuszczalnika, stąd stopień ich agregacji jest mniejszy niż w wodzie.

Stechiometria układu kwas-zasada w rozpuszczalnikach niewodnych jest bardziej złożona niż w przypadku roztworów wodnych. Silne zasady azotowe mogą łączyć się z kilkoma cząsteczkami słabych kwasów karboksylowych w rozpuszczalnikach o niskiej polarności. Przez analogię silne kwasy mogą łączyć się z kilkoma cząsteczkami słabych organicznych zasad. Micele silnych kwasów mogą rozpuszczać więcej cząsteczek zasady niż słabe kwasy.

Siła agregacji detergentów wzrasta z oddziaływaniem dipol-dipol pomiędzy polarnymi końcami amfifilowych cząsteczek. Moment dipolowy 
i polaryzowalność cząsteczek organicznych w agregatach wpływają na wielkość agregatu. Niski moment dipolowy większych agregatów ogranicza wzrost rozmiarów agregatu w roztworach.

Ostre przejście monomer Û micele obserwowane w roztworach wodnych środków powierzchniowo czynnych przy micelarnym stężeniu krytycznym nie występuje w roztworach węglowodorów. W roztworach tych proces agregacji narasta stopniowo ze wzrostem stężenia detergentu.

Obecność w roztworach węglowodorowych innego związku, np. dodatku lub zanieczyszczeń, zmienia równowagę agregacji często w bardzo silnym stopniu. Jak już wspomniano, woda ma bardzo silny wpływ na 
agregację detergentów w węglowodorach. Na solubilizację odwróconych miceli detergentów ma wpływ adsorpcja innych składników roztworu na powierzchniach miceli [373]. Współoddziaływanie między micelami i  zaadsorbowanymi na niej rozpuszczonymi związkami nie jest identyczne do zjawiska adsorpcji na ciałach stałych. Duża ilość kwasu octowego zmienia kwasowość wnętrza miceli, a tym samym własności kwasowo-zasadowe miceli.

Ostatnie badania Suna i współpracowników [374] nad zjawiskiem 
agregacji sulfonianów wapnia w węglowodorach potwierdzają  wymienione obserwacje. Ponadto stwierdzono, że wielkość agregatów rośnie 
umiarkowanie ze wzrostem stężenia sulfonianu, maleje ze wzrostem temperatury (badania prowadzono w zakresie 15,8¸47,1°C). Wydłużenie łańcuchów węglowodorów zmniejsza wielkość agregatów, zwiększenie polarności rozpuszczalnika działa podobnie, wyjątek stanowi kwas heksanokarboksylowy, w którym rozmiary agregatów są większe niż w niepolarnym węglowodorze. Prawdopodobnie micele w obecności kwasu mają łańcuchy węglowodorowe wewnątrz podobnie jak w wodzie, nie tworzą się zatem micele odwrócone.

Główną siła powodującą agregację cząsteczek detergentu w oleju jest współoddziaływanie pomiędzy polarnymi grupami. Znacznie mniejszy wpływ na wielkość agregacji mają również czynniki sferyczne grupy węglowodorowej detergentu i polarność rozpuszczalnika. W miceli detergentu dodecylosulfonianu wapniowego ruchliwość wewnętrznej części miceli jest ograniczona w zakresie podobnym jak w ciele stałym. Ruchliwość części zewnętrznej miceli staje się większa ze wzrostem długości łańcucha alifatycznego i ilości pierścieni aromatycznych, które są częścią jądra miceli [375].

Odwrócone micele detergentów rozpuszczalnych w olejach mineralnych roztwarzają różne grupy polarne w wyniku ich przyłączenia do tworzących jądro miceli jonów lub polarnych grup. W olejach silnikowych detergenty i depresatory roztwarzają albo deaktywują związki polarne, takie jak: woda, kwasy organiczne i prekursory szlamów. Roztworzona 
w oleju przez odwrócone micele woda roztwarza następnie sole nieorganiczne, które nie są w ogóle rozpuszczalne w olejach. Zjawisko to nazwane jest wtórnym roztwarzaniem.

Jak już powiedziano, głównym celem detergentowej rezerwy alkalicznej jest zobojętnianie i deaktywacja kwasów powstałych podczas pracy silnika i obecnych w oleju silnikowym. Kwasy: siarkawy i siarkowy, azotawy i azotowy, chlorowodór i bromowodór są zobojętniane przez węglany i wodorotlenki miceli detergentu, natomiast kwasy organiczne powstałe z utleniania bazy olejowej są częściowo zobojętniane a częściowo roztwarzane w wyniku tworzenia z detergentami miceli. Stąd oleje o liczbie zasadowej bliskiej zera deaktywują korozyjne kwasy organiczne na zasadzie tworzenia wspólnej miceli [376].

Kwasy organiczne rozpuszczone w olejach mineralnych tworzą równowagowe układy monomer-dimer o różnej zdolności roztwarzania 
w obecności detergentów. Tworzenie miceli kwasów organicznych z detergentami tłumaczy działanie antykorozyjne detergentów.

Nieorganiczny rdzeń detergentów z rezerwą alkaliczną składa się głównie z węglanu i w małych ilościach z wodorotlenku wapnia. Wodorotlenek wapnia jest silniejszą zasadą. Stąd początkowo duża szybkość zobojętniania kwasu organicznego (kwas heksanowy) przypisywana jest ich reakcji  z wodorotlenkiem wapnia [377]. Przypuszcza się też, że wodorotlenek wapnia występuje na zewnątrz nieorganicznego rdzenia miceli. Powstała w wyniku zobojętnienia kwasu sól wapniowa nierozpuszczalna 
w badanym roztworze (heptan) jest roztwarzana przez sulfonian, który prawdopodobnie stabilizuje micele karboksylanu wapnia. Stosunek molowy karboksylanu do sulfonianu jest duży i wynosi ponad 5 : 1. Część niezobojętnionego kwasu organicznego jest roztwarzana w węglowodorze nawet gdy występuje jeszcze rezerwa alkaliczna, również po całkowitym jej zobojętnieniu agregaty sulfonian-karboksylan roztwarzają nadal kwasy organiczne.

Roztwarzanie wody w oleju przez detergenty jest wynikiem silnych oddziaływań jon-dipol pomiędzy cząsteczką wody i kationem metalu 
z sulfonianu dinonylonaftalenowego, które występują w miceli na początku roztwarzania. Następne cząsteczki wody dalej tworzą wiązania wodorowe z wodą związaną z metalem [378].

Wpływ kationu sulfonianu dinonylonaftalenu na ilość roztworzonej wody przedstawiony jest na rys. 91. W nawiasach podane są wartości  (liczby) hydratacji kationu, na osi odciętych odłożone są wartości energii współoddziaływania jon-dipol. Im mniejszy promień kationu tym większy ładunek kationu i większa ilość roztworzonej wody. Ilość roztworzonej wody jest wprost proporcjonalna do liczby agregacji, czyli do wielkości miceli. 
Ilość roztworzonej wody nie zależy od temperatury dla zakresu temperatur 10¸90°C. Nieorganiczne sole są również roztwarzane przez micele zawierające detergent i wodę, występuje wtedy nieznaczne obniżenie roztwarzania wody. Kwasy organiczne (octowy i oleinowy) tworzą odwrócone micele z sulfonianami współoddziaływując z kationem metalu.

Inne dodatki metaloorganiczne

Z innych związków metaloorganicznych stosowanych jako dodatki 
uszlachetniające środki smarowe praktyczne zastosowanie mają dialkiloditiokarbaminiany cynku, antymonu, ołowiu i tiooksomolibdenu. Ich działanie antyutleniające, przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe jest znane, jednak ich mechanizmy działania nie są w pełni wyjaśnione. Właściwości tribologiczne i próby wyjaśnienia działania kompleksów dialkiloditiokarbaminianowych  tiooksomolibdenu zostały omówione w poprzednim rozdziale.

Właściwości tribologiczne dialkiloditiokarbaminianów cynku, antymonu i ołowiu badane były przez Fehera i współpracowników [379] w laboratorium ich producenta (Vanderbilt). Ich właściwości przeciwzatarciowe są nieco lepsze od odpowiednich dialkiloditiofosforanów. Właściwości przeciwzużyciowe zależą od rodzaju metalu i rodzaju łańcucha alkilowego. Najlepsze właściwości przeciwzużyciowe wykazuje diizooktyloditiokarbaminian antymonu [380]. Mechanizmy działania nie były w ogóle badane. Piroliza dibutyloditiokarbaminianu cynku przebiega z utworzeniem produktów tiosiarkowych; głównie izotiocyjanianów, siarczku cynku, tiolu  [381].

Tribochemiczne badania alkoholi i sulfidów ferrocenowych, potencjalnych dodatków do środków smarowych były przeprowadzone przez Kajdasa i współpracownioków [256]. Alkohole i sulfidy ferrocenowe są dobrymi dodatkami przeciwzużyciowymi i przeciwzatarciowymi. Właściwości przeciwzużyciowe alkoholi wynikają z utworzenia się adsorpcyjnej warstwy granicznej na powierzchni tarcia, której budowa przedstawiona jest na rys. 92. W warunkach tarcia granicznego na powierzchni miedzi sulfidy ferrocenylowe ulegają przemianie  według mechanizmu karbokationowe go z utworzeniem na powierzchni fenylowego tiolanu miedzi (zaproponowany mechanizm przedstawia rys. 93).  Ostatnio stwierdzono [382] bardzo dobre właściwości antyutleniające ferrocenów oraz przeciwzużyciowy synergizm ferrocenów z innymi dodatkami (ZDTP i trifenylfosfina) w olejach fluorosilikonowych pracujących 
w bardzo wysokich temperaturach. Brak jest jednak podanych mechanizmów wyjaśniających te właściwości ferrocenów.

W kolejnych pracach Kajdasa i współpracowników zaproponowano mechanizmy działania tribologicznego kompleksów cyny z kwasami dikarboksylowymi [383] i miedzi z 8-hydroksychinoliną [384].

Kompleksy cyny w pierwszym etapie adsorbują się fizycznie na stalowej powierzchni tarcia przez atom cyny. W drugim etapie zachodzi chemisorpcja (redukcja Sn4+ do Sn2+), warstwa graniczna zawiera bimetaliczny układ (Sn2+ i Fe2+) połączony z organicznym składnikiem kompleksu. 
W następnym etapie zachodzi rozkład obu kompleksów do cyny metalicznej(która w otaczającym ją środowisku ulega powierzchniowemu utlenieniu) i organicznego polimeru, produktów które obniżają zużycie powierzchni tarcia.

W przypadku kompleksu miedzi z 8-hydroksychinoliną [384] obniżenie zużycia powierzchni tarcia związane jest z utworzeniem warstwy granicznej w kilku procesach. Są to kolejno: adsorpcja fizyczna kompleksu, jego chemisorpcja na powierzchni według mechanizmu rodnikowego 
z wydzieleniem się na powierzchni metalu pary tarciowej miedzi metalicznej, która podobnie jak cyna utlenia się. Na powierzchni tarcia kompleks również reaguje z egzoelektronem, tworzy się anionorodnik, który rozpada się z utworzeniem miedzi metalicznej. W procesie tarcia zachodzą również reakcje półproduktów powstałych z rozpadu ligandu z metalem oraz z utworzonymi w tym procesie tlenkami.

## Mechanizmy dziaŁania i wŁaściwości tribologiczne 
chlorowcoorganicznych dodatków uszlachetniajĄcych 
do olejów smarowych

Typowymi dodatkami chlorowymi są chlorowane parafiny o długości łańcucha od 10 do 30 atomów węgla i zawartości chloru w cząsteczce od 10 do 70%. Dodatki te były szeroko stosowane od ponad 50 lat w obróbce metali, a nawet do olejów przekładniowych. Ponad 50% produkowanej chlorowanej parafiny w USA jest stosowane jako dodatek do cieczy obróbkowych do metali.  Dodatki chlorowe mają właściwości podobne do dodatków siarkowo-fosforowych, tzn. są umiarkowane w działaniu przeciwzużyciowym i bardzo dobre przy wysokich naciskach, zapobiegają zacieraniu i zespawaniu powierzchni tarcia. Ponieważ organiczne związki chloru są korozyjne, dodatki te są stosowane w obecności dodatków antykorozyjnych, takich jak aminy i zasadowe sulfoniany.

Z powodu hydrolizy i łatwości rozkładu chlorku żelaza w wyższej temperaturze dodatki chlorowe nie powinny być stosowane w atmosferze zawierającej wodę i w temperaturach powyżej 350°C.

Pod koniec lat osiemdziesiątych zaczęto ograniczać stosowanie chlorowanej parafiny ze względów ekologicznych. W  roku 1985 stwierdzono, że krótkołańcuchowe (C10-13) chlorowane parafiny o zawartości ok. 60% chloru są rakotwórcze. Ze względu na bardzo szkodliwe działanie chlorowanych bifenyli szczególnie po ich spaleniu z wytworzeniem dioksyn i duże trudności z ustaleniem, z jakiego dodatku pochodzi chlor, zaczęto eliminować chlorowaną parafinę ze środków smarowych. W oparciu o informację o wpływie chlorowanej parafiny na zdrowie ludzi i na środowisko i głębsze badania Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska w 1993 r. wycofała restrykcje w stosunku do jej produkcji i stosowania. Chlorowane parafiny o liczbie atomów węgla > 13 w łańcuchu alifatycznym mogą być stosowane jako dodatek do uszlachetniania środków smarowych [385–386]. Agencja poleciła jedynie ciągłe monitorowanie w środowisku wszystkich chlorowanych parafin i alfaolefin.

Istnieją dowody doświadczalne, że dodatki chlorowcoorganiczne reagują z węglowodorami bazy olejowej, a ich efektywność tribologiczna zależy od ilości węglowodorów aromatycznych w bazie olejowej [233, 387]. Organiczne związki chloru w warunkach tarcia EHD i tarcia granicznego powodują nie tylko tworzenie na powierzchni tarcia warstw chemisorpcyjnych, ale również reagują z nasyconymi i aromatycznymi węglowodorami, stanowiącymi bazę olejową [233]. Widmo promieniowania podczerwonego wykazało, że w czasie procesu tarcia tworzą się węglowodory aromatyczne i olefiny. Na powierzchni tarcia (płytka diamentowa) tworzy się polimeryczny osad, a badania drugiej powierzchni tarcia (kula stalowa) za pomocą promieniowania X wykazały na niej 
obecność atomów chloru. Zawartość węglowodorów w oleju smarowym wpływa na efektywność działania chlorowanego wosku [387]. Im wyższe jest stężenie węglowodorów aromatycznych, tym wyższy współczynnik tarcia kinetycznego i statycznego oraz tym niższe stężenie powierzchniowe związków chloru. Wyniki te sugerują, że duży wpływ na tworzenie reakcyjnej warstwy granicznej ma adsorpcja dodatku. Węglowodory aromatyczne jako najbardziej polarne z węglowodorów obecnych w oleju bazowym obniżają adsorpcję chlorowcoorganicznego dodatku na powierzchni tarcia.

Działanie dodatków chlorowcoorganicznych opiera się głównie na tworzeniu silnie związanej z powierzchnią tarcia warstwy adsorpcyjnej 
i reakcyjnej. Przyjmuje się, że w wyniku rozkładu termicznego i hydrolitycznego cząsteczki powstaje chlor cząsteczkowy lub chlorowodór, reagujące z powierzchnią metalu np. żelaza tworząc chlorki żelazawy i żelazowy. Obecność FeCl2 i FeCl3 na powierzchni tarcia została potwierdzona 
w badaniach z zastosowaniem techniki analizy powierzchni AES i XPS [388]. Wzrost reaktywności chemicznej organicznych związków chloru powoduje wzrost ich efektywności przeciwzużyciowej i przeciwzatarciowej. Na tę efektywność mają duży wpływ: struktura cząsteczki dodatku, miejsca podstawienia chlorem oraz energia wiązania C–Cl.

W badaniach oddziaływania chlorków metylu, etylu i winylu z żelazną powierzchnią tarcia, z użyciem analizy Augera (AES), stwierdzono, że dodatki te powodują zwiększenie ilości chloru na powierzchni żelaza i że zachodzi polimeryzacja związków chloroorganicznych, a wartości współczynników tarcia są odwrotnie proporcjonalne do stężenia powierzchniowego związków chloru [389]. Chemisorpcja badanych związków chloru zachodzi zarówno na czystym żelazie, jak i na tlenku żelaza, jednak stężenie powierzchniowe chloru jest większe dla czystej powierzchni żelaza. Chlorek etylu jest bardziej reaktywny chemicznie niż chlorek winylu, zaobserwowano jednak większe stężenie powierzchniowe chloru w przypadku chlorku winylu. Może to być spowodowane większą tendencją tego związku do tworzenia polimeru na powierzchni tarcia.

Względna efektywność różnych organicznych dodatków chlorowych, badanych różnymi metodami tarciowymi, korelują bardzo dobrze z ich chemiczną aktywnością [390].

Związki z ugrupowaniem trichlorometylowym, w porównaniu do jednopodstawionych organicznych związków chloru, posiadają bardzo wysoką reaktywność podczas procesu tarcia. Ta wysoka reaktywność powodowana jest jego reakcją z elektronem emitowanym z powierzchni tarcia 
i utworzeniem anionu chlorkowego [391–392].

(282)

(283)

 (284)

Grubości warstewek chlorku żelaza, tworzącego się na powierzchni, 
w zależności od warunków wynoszą od 1,5 do 19,08 nm. Warstewki te charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia i niskim oporem na ścinanie.

Chlorowane pochodne metanu, etanu i butanu badano na urządzeniu tarciowym trzpień-v-blok [392], mierząc również szybkość tworzenia się warstwy reakcyjnej na powierzchni tarcia oraz analizując powstałe na powierzchni tarcia produkty, za pomocą XPS, AES i LEED. Autorzy stwierdzili, że pierwszy typ związków, który stanowią chlorek metylenu, chloroform i 1,4-dichlorobutan, wykazuje (powyżej pewnego stężenia chloru w oleju parafinowym) ustalone obciążenie zacierania. Tworząca się podczas tarcia warstwa chlorku żelaza jest skoncentrowana w miejscach, gdzie znajdują się również znaczne ilości węgla. Warstwa ta tworzy się 
z rozkładu termicznego dodatków. Natomiast ciągły wzrost obciążenia zacierania jest obserwowany w obecności CCl4, ze wzrostem jego stężenia w środku smarowym. Ilość tworzącej się warstwy na powierzchni tarcia jest dużo większa, niż w przypadku pierwszego typu związków. Pięciochloroetan i sześciochloroetan mają właściwości pośrednie; zachowują się jak związki pierwszego typu przy niskich stężeniach w oleju smarowym, natomiast przy wysokich stężeniach jak czterochlorek węgla. Autorzy stwierdzili, że w temperaturze powyżej 127°C na powierzchni tarcia, ilość węgla, jak i stosunek jonów żelazawych do żelazowych maleje. W zakresie temperatur 247–347°C węgiel dyfunduje w głąb sieci krystalograficznej żelaza. Autorzy sugerują, że zachodzi rozkład lub topnienie warstwy albo usuwanie węgla do roztworu i te zjawiska są odpowiedzialne za właściwości przeciwzatarciowe dodatków. Właściwości przeciwzużyciowe dodatków chlorowych są zależne od wzrostu szybkości i grubości powstającej warstwy protekcyjnej. Dla CCl4 obciążenie zatarcia rośnie ze wzrostem stężenia chloru w środku smarowym, występuje wtedy również liniowy wzrost  grubości warstwy reakcyjnej w teście statycznym jego reakcji z folią żelaza. Dla CHCl3 i CHCl2 obciążenie zespawania początkowo wzrasta ze wzrostem stężenia dodatku, ale potem pozostaje relatywnie stałe. Podobnie dla tych dodatków występuje wzrost grubości warstwy reakcyjnej w zależności od stężenia dodatku. Zespawanie powierzchni tarcia występuje wtedy, gdy szybkość usuwania warstwy protekcyjnej jest większa od szybkości jej tworzenia. Ten proces związany jest z pojawieniem się krytycznej temperatury lub krytycznej wartości obciążenia i szybkości ślizgania.

Na podstawie  badań nad małocząsteczkowymi organicznymi związkami chloru ci sami autorzy [388, 393–395] ustalili, że chlorowane węglowodory rozkładają się pod wpływem wysokiej temperatury, tworząc niejednorodną warstwę FeCl2 zawierającą małe cząstki węgla (5 nm średnicy), ze wzrostem stężenia halogenków tworzą się węgliki żelaza Fe3C. Warstwa chlorku żelazawego traci właściwości przeciwzatarciowe kiedy temperatura powierzchni osiąga temperaturę jego topnienia. Przy temperaturach wyższych od temperatury  topnienia FeCl2 na powierzchni tworzy się węglik żelaza działający również przeciwzatarciowo.

Jak przedstawiono, powszechnie przyjęty mechanizm działania dodatków chlorowych zakłada powstawanie warstw: adsorpcyjnej i reakcyjnych tych ostatnich, zawierających FeCl2 i FeCl3. Brak jednak wyników badań mechanizmów reakcji tribochemicznych prowadzących do powstawania chlorków żelaza. Aby lepiej poznać mechanizm powstawania chlorków żelaza, w kilku pracach zajęto się badaniem reaktywności organicznych związków chloru z czystą powierzchnią żelaza [396–399].

Mason i Textor [396], używając do analizy powierzchni techniki XPS 
i UPS wykazali, że w temperaturze 27°C chloroalkany adsorbują się odwracalnie na powierzchni Fe [111]. Techniki analizy powierzchni LEED 
i AES używane były przez Jonesa [397] do badania oddziaływania czterochlorku węgla na powierzchnię Fe(100). Według autora czterochlorek węgla adsorbuje się dysocjacyjnie na powierzchni żelaza w temperaturze pokojowej. Podgrzanie do temperatury powyżej 247°C powoduje powstanie struktur takich samych jak w przypadku działania chlorem cząsteczkowym przy nasycaniu powierzchni w procesie adsorpcji w tych samych warunkach. Analiza AES wykazała, że stężenie węgla na powierzchni silnie maleje w zakresie temperatur pomiędzy 171–221°C, a następnie obserwuje się mniejszy spadek jego stężenia w zakresie temperatur 
320–367°C, wynikający z dyfuzji węgla do wewnątrz sieci kryształu. Stężenie chloru, obserwowane za pomocą AES, zaczyna maleć ze wzrostem  temperatury powyżej 247°C, jednak nie następuje desorpcja nieorganicznych produktów chlorowych. Adsorpcja czterochlorku węgla na powierzchni Fe(110) przebiega wielowarstwowo w temperaturze –183°C [398]. Desorpcja wielowarstwy rozpoczyna się w temperaturze –129°C, 
a monowarstwy w temperaturze –116°C. W temperaturze około –123°C czterochlorek węgla zaczyna dysocjować na powierzchni Fe(110), a przy –73°C następuje jego całkowity rozpad [396].

Benziger i Madix [399] zauważyli, że podczas adsorpcji chloroformu na powierzchni Fe(100) w temperaturze –93°C tworzy się wiązanie Fe–Cl.

Możliwy w zastosowaniu do obróbki skrawaniem metali z udziałem dodatków chlorowych model opiera się na działaniu cząsteczek dodatku bezpośrednio na przerywanie wiązań metal-metal, co zmniejsza pracę potrzebną do tworzenia defektów poprzedzających rozdzielanie atomów metali. Wielokrotnie badano w procesie obróbki skrawaniem metalu charakterystyki tarciowe związków chloroorganicznych z użyciem różnych technik [400–401], jednak brak jest nadal informacji odnośnie do mechanizmu działania tych związków na powierzchni tarcia. Badanie chemisorpcji na powierzchni czystego glinu, między innymi halogenków alkilowych i węglowodorów podczas skrawania metalu [232], wykazało, że chemisorpcja zachodziła nie tylko podczas skrawania, ale również po tym procesie. Z rozważań kinetycznych wynika, że podwyższona aktywność chemiczna była głównie spowodowana nowo utworzoną powierzchnią glinu. Reaktywność z glinem dla poszczególnych badanych związków była następująca: halogenki alkilowe > alkohole > kwasy organiczne >> alkany, alkeny.

Znane jest zastosowanie gazowego chloru i związków chlorowcoorganicznych jako czynników szlifujących [389, 402–403]; w tych warunkach na powierzchni występuje chlorek żelaza (nie określono czy żelazawy, czy żelazowy). Tworzenie się chlorku żelaza jest zależne od obecności na powierzchni defektów, a ponieważ powierzchnie tworzone podczas badań tarciowych i szlifowania są silnie  zdefektowane, jest więc możliwe, że desorpcja chlorku żelaza w temperaturze powyżej 287°C może być zależna od współczynnika tarcia. Dyfuzja węgla do wnętrza sieci krystalograficznej żelaza obserwowana powyżej temperatury 327°C może wzmacniać lub osłabiać wiązania pomiędzy atomami żelaza w warstwie przypowierzchniowej. Jest to istotne, gdyż w przypadku wysokich nacisków w węźle tarcia może również przebiegać chemisorpcja dodatku smarowego na powierzchni tarcia, ścinanie mikronierówności powierzchni, 
oraz – w przypadku stali – dyfuzja węgla w głąb sieci krystalograficznej.

## WŁaściwości tribologiczne i mechanizmy dziaŁania ukŁadów binarnych i kompozycji dodatków uszlachetniajĄcych

Oleje smarowe i smary plastyczne zawierają w swoim składzie kompozycje dodatków uszlachetniających. Znajomość mechanizmów działania pojedynczych dodatków jest niewystarczająca, a dodatki występujące 
w ich kompozycji mogą dawać inne, zmienione właściwości tribologiczne wynikające z odmiennego przebiegu reakcji tribochemicznych mieszaniny dodatków. Mechanizmy działania dodatków w układach binarnych i więcej składnikowych są jeszcze bardziej złożone niż środków smarowych 
z jednym dodatkiem, można jednak wyraźnie wyróżnić trzy zasadnicze poziomy ich współoddziaływań:

– fizykochemiczne i chemiczne oddziaływania między tymi dodatkami 
w oleju,

– współzawodnictwo i współoddziaływanie między nimi w procesie adsorpcji na powierzchni tarcia,

– zmiana procesów tworzenia warstwy granicznej.

Najczęściej badanymi parami dodatków są: myjąco-dyspersyjne, myjące – ZDTP i dyspergujące – ZDTP. Pierwsze dwie pary głównie współoddziaływują na powierzchni, a trzecia w roztworze środka smarowego. ZDTP w mniejszym lub większym stopniu współoddziałuje z prawie wszystkimi dodatkami występującymi w olejach silnikowych.

Wszystkie te współoddziaływania o różnych stopniach intensywności mają wpływ na przebieg reakcji tribochemicznych, w efekcie na zachowanie tribologiczne środków smarowych zawierających dwa lub więcej dodatków uszlachetniających. Obserwuje się wzmocnienie lub osłabienie działania dodatku, są to odpowiednie efekty synergistyczne lub antagonistyczne. Efekt synergistyczny czasem jest obserwowany bez udziału wymienionych trzech rodzajów współoddziaływań dodatków, wtedy gdy dodatki tego samego rodzaju i będące tymi samymi związkami chemicznymi różnią się między sobą np.  wielkością lub budową cząsteczki. Przykładem takim może być mieszanina dialkiloditiofosforanów cynku różniących się rodzajem podstawnika alkilowego. Taka mieszanina, zawierająca ZDTP 
o różnych temperaturach rozkładu termicznego reaguje w szerszym zakresie pracy oleju (temperatura, obciążenie itp.) stąd taka mieszanina jest bardziej efektywna w eksploatacji oleju. Nie występuje wtedy żadne fizykochemiczne czy też chemiczne współoddziaływanie, ale obserwuje się pewien rodzaj wzmocnienia działania dodatku („graded response”) pozwalający np. obniżyć stężenie ZDTP w oleju.

Spośród stosowanych dodatków uszlachetniających występują pary dodatków wykazujące silny synergizm lub antagonizm przedstawiony 
w tab. 6 [404].

Tabela 6

Rodzaj efektu wywoływanego dodatkiem uszlachetniającym

| Układy binarne dodatków | Rodzaje efektu: synergizm +, antagonizm – |
| --- | --- |
| Antyutleniacz-antyutleniacz EP/AW-EP/AW Modyfikatory tarcia-EP Inhibitory korozji-EP Dyspergator-detergent Dyspergator-ZDTP Detergent-ZDTP | + + – – + – –/+ |

### Fizykochemiczne i chemiczne oddziaływanie w oleju smarowym

Fizykochemiczne oddziaływania pomiędzy dodatkami lub dodatkami 
z bazą olejową związane jest z występowaniem wiązań wodorowych lub sił dipol-dipol. Efektem oddziaływań fizykochemicznych są reakcje kompleksowania i agregacja cząsteczek. Chemicznymi oddziaływaniami w oleju są natomiast odwracalne i nieodwracalne reakcje typu kwas-zasada. Rounds [360, 387] stwierdził wpływ rodzaju oleju na właściwości tribologiczne i reakcje tribochemiczne dodatków. Mierzone wartości statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia oraz stężenie na powierzchni tarcia pierwiastków występujących w cząsteczce dodatku zależnie od warunków tarcia, składu chemicznego oleju bazowego i stężenia dodatku 
uszlachetniającego różnią się bardzo. Na rys. 94 [360] widać wyraźnie zróżnicowanie wartości współczynników tarcia i stężenia odpowiednio: chloru, siarki i fosforu na powierzchni tarcia dla roztworów chlorowanej parafiny, siarkowanego terpenu i fosforynu didodecylowego w trzech czystych węglowodorach zależnie od stężenia dodatku. Rodzaj oleju ma wpływ na zachowanie przeciwzużyciowe ZDTP [405–406]. Jest to spowodowane różnicą zdolności rozpuszczania się dodatku w różnych rodzajach węglowodorów. Stwierdzono największą rozpuszczalność w węglowodorach aromatycznych, a najmniejszą w parafinach, stąd największa adsorpcja jest w parafinach i najlepsze właściwości przeciwzużyciowe wykazuje ZDTP  w tym węglowodorze [405].  Energia adsorpcji  ZDTP na po-wierzchni tarcia jest prawie niezależna od budowy podstawnika węglowodorowego, zmienia się znacznie od rodzaju węglowodoru rozpuszczalnika [406]. Energia ta jest większa w węglowodorach naftenowych niż parafinowych. Energia adsorpcji ZDTP w obu badanych węglowodorach spada ze wzrostem obciążenia i temperaturą kontaktu. Szybkość zużycia jest odwrotnie proporcjonalna do energii adsorpcji dodatku. Węglowodory naftenowe obniżają przeciwzużyciowe działanie ZDTP, obserwowany wzrost energii adsorpcji dodatku, większy niż w parafinach, związany jest z jego adsorpcją na warstwie granicznej utworzonej w przemianach tribochemicznych. Zatem nie można się zgodzić z sugestiami Ramakumara       i współpracowników [405], że efektywność przeciwzużyciowa ZDTP zależy tylko od wielkości jego adsorpcji tym większej, im niższa polarność węglowodoru.

Również Kulczycki i Kajdas [407] wykazali zależność efektywności działania tribologicznego ZDTP od rodzaju bazy olejowej. W badaniach zastosowano metodę opisu procesów tribologicznych 1 opracowaną przez Kulczyckiego [408]. Metoda ta pozwala wyjaśniać i przewidywać przebieg procesu smarowania nawet złożonych węzłów tarcia przez oleje smarowe o różnej strukturze chemicznej i zawierające różne dodatki 
uszlachetniające. Metoda ta stosowana jest do komponowania olejów smarowych i oceny ich przydatności eksploatacyjnej na podstawie prostych testów laboratoryjnych.

Współoddziaływanie fizykochemiczne detergentów z wodą, kwasami organicznymi omówiono wcześniej w podrozdziale Fizykochemiczne właściwości detergentów metalicznych.

Ważną właściwością dodatków myjąco-dyspergujących oraz dialkilo-ditiofosforanu cynku jest ich zdolność do wzajemnego współoddziaływania na drodze reakcji kwas-zasada, tworzenia wiązań wodorowych i sił dipol-dipol oraz zdolności do formowania agregatów lub odwróconych miceli. Współoddziaływania pomiędzy głównymi dodatkami współwystępującymi w olejach smarowych (detergenty, dyspergatory i ZDTP) zobrazowane są na rys. 95 [409]. Pomiędzy detergentami a dyspergatorami wystę puje umiarkowane współoddziaływanie. Oba dodatki tworzą odwrócone micele w niepolarnych olejach, odgrywają ważną rolę w formułowaniu 
olejów smarowych. Efektywność ich działania jest determinowana ich właściwościami fizykochemicznymi. Sole metali detergentów zwykle mają pewną mniejszą efektywność w niskich temperaturach, podczas gdy bezpopiołowe dyspergatory zabezpieczają deaktywację i solubilizację kwasów i nierozpuszczalnych substancji w niskich temperaturach, które mają specyficzny przebieg [410]. Poliizobutylenowe imidy kwasu bursztynowego są dyspergatorami osadów powstających w czasie eksploatacji oleju w silniku. Cząsteczki dodatku adsorbują się na cząsteczkach tych osadów zapobiegając odkładaniu się ich na powierzchniach silnika. Mogą one łączyć się w słabo związane micele.

Tworzenie miceli przebiega dużo łatwiej w obecności związków polarnych, takich jak kwasy i woda [411]. Imidy kwasu alkilobursztynowego deaktywują substancje kwaśne przez tworzenie par jonowych i wiązań wodorowych. Ten ostatni mechanizm występuje, kiedy stężenie kwasu jest w znacznym nadmiarze w stosunku do liczby zasadowej imidu kwasu bursztynowego. Dyspergatory bezpopiołowe nie tworzą sztywnych miceli, jakie powstają z udziałem detergentów metalicznych. W zasocjowanych formach ma miejsce współoddziaływanie spowodowane występowaniem wiązań wodorowych pomiędzy grupami aminowymi, na które oddziałuje długość łańcucha alkilowego cząsteczki imidu kwasu alkilobursztynowego. Liczba agregacji mono-imidów jest ponad dwa razy większa niż 
w przypadku bis-imidu. Siły oddziaływania pomiędzy cząsteczkami dyspergatora tworzącymi micele są mniejsze niż w przypadku miceli detergentów metalicznych. Liczba agregacji miceli dyspergatorów jest poniżej 10. Podstawowym oddziaływaniem pomiędzy dyspergatorami bezpopiołowymi i metalicznymi detergentami są oddziaływania kwasowo-zasadowe anionu metalicznego detergentu i aminową grupą imidu. Wykazał to Inoue [411] dla sulfonianów, fenolanów i salicylanów, które tworzą kompleksy kwasowo-zasadowe z imidami kwasu bursztynowego z tendencją do agregacji. Siła oddziaływania imidu na detergenty koreluje z siłą kwasu detergentowego anionu tj.: salicylany > sulfoniany > fenolany.Na przykład dla salicylanów tworzy się kompleks:

(289)

Poliizobutylenowe imidy kwasu bursztynowego silnie adsorbują się na koloidach utworzonych z sulfonianów alkiloarylowych zaadsorbowanych na zasadach nieorganicznych [412–413]. Na koloidalnej cząsteczce zasadowego sulfonianu o średnicy 8,0 nm adsorbuje się ok. 45 cząsteczek imidu. Z obliczeń wynika, że jedna cząsteczka imidu przypada na 4 cząsteczki sulfonianu w warstwie adsorpcyjnej. Zdesorbowane alkiloarylosulfoniany wapnia mogą tworzyć w oleju odwrócone micele nie wykryto ich jednak w oleju, stąd wniosek, że imidy współadsorbują się na powierzchni węglanu wapnia nie powodując ich desorpcji. Faktycznie zachodzi raczej współkompleksowanie imidu i sulfonianu z wapniem rdzenia. Znalazło to potwierdzenie w badaniach współoddziaływania i sił wiązania koloidu, kiedy stosowane były sulfoniany sodu i magnezu.

Łańcuch poliizobutylenowy jest ok. pięciokrotnie dłuższy od łańcucha alkilowego w sulfonianie wapnia. W wyniku współtworzenia warstwy powierzchniowej przez imid i sulfonian średnica koloidu wzrosła o ok. 3,0–4,0 nm. Monoimidy tworzą wspólne warstwy na rdzeniu nieorganicznym o większym stosunku imid/sulfonian niż bisimidy; stosunek ten jest również większy dla imidów o krótszym łańcuchu alkilowym. Długość łańcucha alkilowego imidu jest zatem czynnikiem limitującym wielkość tego stosunku. Im dłuższy łańcuch etylenoiminowy, tym większy stosunek imid/sulfonian i siła wiązania z powierzchnią rdzenia nieorganicznego. Współadsorpcja imidu na powierzchni nieorganicznej zasady jest nieodwracalna w niepolarnych węglowodorach dla imidów z grupą o większej polarności.

Występuje również współoddziaływanie pomiędzy imidem a obojętnym sulfonianem [413]. Powstaje pytanie, dlaczego izoterma adsorpcji jest typu Langmuira, jeśli adsorpcja jest nieodwracalna. Prawdopodobnie 
w pierwszym stadium zachodzi fizysorpcja i natychmiast w drugim etapie chemisorpcja.

Zaobserwowano silne współoddziaływanie pomiędzy niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi a detergentami metalicznymi, natomiast z imidami ich współoddziaływanie jest słabe. Grupa hydroksylowa środka powierzchniowego niejonowego współoddziałuje z anionem albo kationem metalicznego detergentu.

Ilości wody roztwarzanej w węglowodorach przez imidy kwasu alkilobursztynowego są mniejsze niż przez sulfoniany. W micelach imidów wewnętrzna wnęka jest mniejsza niż w micelach sulfonianów. Również mieszanina imidów i sulfonianów roztwarza mniej wody niż suma ilości roztwarzanych przez indywidualne dodatki, a ilości te maleją ze wzrostem 
udziału imidu [411]. Występujące współoddziaływania pomiędzy tymi dodatkami zmniejszają ich możliwość współoddziaływania z wodą.

Imidy kwasu alkilobursztynowego są bardzo efektywne w deaktywacji kwasów organicznych i siarkowych. Nie wiadomo, czy roztworzone kwasy tworzą z imidami micelarne roztwory, mikroemulsje, kompleksy utworzone z udziałem wiązań wodorowych czy też kompleks jonowo-asocjacyjny. Roztworzone wymienione kwasy są mniej reaktywne od wolnych kwasów. W roztwarzaniu osadów powstających z rozkładu oleju silnikowego przez układ binarny detergent + dyspersant widoczny jest antagonizm. Współoddziaływanie pomiędzy polarnymi grupami tych dodatków osłabia współoddziaływanie z osadem.

Dyspergatory imidowe są szeroko stosowane do przeciwdziałania tworzeniu się prekursorów osadów i osadów na powierzchni silnika w niskich temperaturach oraz występowaniu korozji. Sulfoniany, fenolany i salicylany metali przy ich niskich stężeniach (ok. 0,25% masowych) wykazują 
w obecności imidów synergizm w roztwarzaniu kwasów. Dla wyższych stężeń sulfonianów ilości roztwarzane przez imidy są mniejsze w przypadku samych imidów. Słabe i silne kwasy są roztwarzane według różnych mechanizmów. Słabe kwasy są roztwarzane dużo łatwiej i w większych 
ilościach niż kwasy silne odpowiednio według mechanizmów:

dla słabego kwasu (WH)

(290)

dla silnego kwasu (SH)

(291)

gdzie:

m = 2¸6.

Addukt  jest mniej polarny od połączenia soli .

Działanie imidów z kwasami organicznymi najprawdopodobniej polega na tworzeniu kompleksów jonowo-asocjacyjnych. Kwasy karboksylowe w niepolarnych rozpuszczalnikach są bardzo słabe. Karboksylany metali alkalicznych są słabo rozpuszczalne w rozpuszczalnikach obojętnych, ich rozpuszczalność wzrasta bardzo, gdy tworzą one homo- i hetero-sprzężone pochodne. Głównymi reakcjami kwas-zasada przebiegającymi w eksploatowanym oleju silnikowym są reakcje silnych kwasów powstałych w czasie spalania paliw  z dodatkami zasadowymi. Dla przykładu reakcje:

(292)

oraz reakcji kompleksowania słabych kwasów z ich lub innymi zasadami 
z utworzeniem niezdysocjowanych połączeń o wzorach:

(293)
 (294)

(295)

W olejach smarowych fenolany i karboksylany reagują z ich macierzystymi kwasami tworząc sprzężone pochodne i kwasy, stają się wtedy mniej aktywne. Obecność w oleju małych ilości wody zmienia radykalnie właściwości kwasowo--zasadowe układu. Proces hydratacji, w którym powstają połączenia: i  obniża homosprzężanie. Rozpuszczalność wody w rozpuszczalnikach niepolarnych wzrasta 
w obecności kwasów karboksylowych i kompleksów z wiązaniami wodorowymi. Większość detergentów jest słabymi zasadami i w reakcji z silnymi kwasami są zobojętniane w reakcji przeniesienia protonu.

### Współoddziaływanie ZDTP z detergentami i dyspergatorami

Detergenty i dyspergatory obniżają właściwości przeciwzużyciowe ZDTP [286, 360] i efektywność antyutleniającą [366, 415–416]. Synergizm przeciwzatarciowy układu detergenty metaliczne-ZDTP i obniżenie współczynnika tarcia zaobserwowano w teście tarciowym na aparacie Falex [415]. Oba typy dodatków podnoszą temperaturę rozkładu ZDTP [360, 415, 417] oraz obniżają prędkość jego rozkładu [415]. ZDTP podnosi lub obniża zdolność detergentów i dyspergatorów do roztwarzania wody, kwasów organicznych i osadów [411, 416]. Oleje wiskozatorów zawierających w łańcuchu polimerowym heteroatomy azotu w obecności ZDTP wykazują wzrost lepkości (ok. 20%) w porównaniu do olejów zawierających same wiskozatory [418].

Obserwowane efekty spowodowane są współoddziaływaniem dodatków w oleju i na powierzchni tarcia.W wyniku współoddziaływania 
w roztworze detergentów i dyspergatorów z ZDTP zmieniają się widma IR [419].

Imidy i ZDTP w roztworach węglowodorów tworzą kompleksy 
(o wzorze przedstawionym na rys. 96) z wydzieleniem się dużej ilości ciepła [420]. Wzór ten tłumaczy łatwość tworzenia miceli imidu z ZDTP 
i zwiększenie zdolności imidu do roztwarzania kwasów organicznych [415].

Badania Harrisona i współpracowników [421] z użyciem 31P NMR wykazały, że w kompleksie ZDTP-imid występuje tylko ligand dwukleszczowy pomiędzy najbliższymi w łańcuchu dwoma atomami azotu i atomem cynku. Przy śladowej obecności wody następuje hydroliza ZDTP do soli zasadowej dialkiloditiofosforanu cynku.

Adsorpcja ZDTP na powierzchni metalu obniża się w obecności zarówno detergentów [411, 422], jak i imidów [422]. Rysunek 97 przedstawia izotermy adsorpcji ZDTP w obecności innych dodatków. Alkilobenzosulfonian i inne badane dodatki obniżają wyraźnie adsorpcję ZDTP. Ilości zaadsorbowanego ZDTP rosną ze wzrostem jego stężenia, a powyżej pewnej wartości następuje wyhamowanie procesu adsorpcji. Zaadsorbowane ilości ZDTP są znacznie poniżej ilości zaadsorbowanego z roztworu zawierającego tylko ZDTP, tworzącego mono- i dwuwarstwę adsorpcyjną. W przypadku imidu, przy bardzo niskich stężeniach ZDTP, nie występuje jego adsorpcja, przy pewnym stężeniu widoczny jest gwałtowny wzrost adsorpcji, osiągnięta jej wartość jest jednak mniejsza od ilości ZDTP tworzącej monowarstwę (w przypadku adsorpcji samego dodatku bez imidu). Przy bardzo niskim stężeniu ZDTP na powierzchni adsorbuje się tylko bardziej polarny imid, dopiero powyżej pewnego stężenia ZDTP na niej tworzy się kompleks dodatku z imidem. Również Inoue i Watanabe [411] 
uważają, że występuje współadsorpcja ZDTP i imidu na powierzchni żelaza.

Zmniejszenie szybkości rozkładu termicznego oraz obniżenie właściwości antyutleniających ZDTP w obecności detergentów zasadowych przypisuje się zobojętnianiu powstających kwasów w rozkładzie termicznym ZDTP. Zmiana temperatury i szybkości rozkładu zmienia również skład warstwy granicznej utworzonej na powierzchni tarcia.

Badania Willermeta [286] wykazały, że na powierzchni krzywki i popychacza smarowanych ZDTP z dodatkiem sulfonianów zasadowych 
i dyspergatorów występują polifosforany o mniejszej cząsteczce niż metafosforany tworzone przy smarowaniu tylko z ZDTP. Ponadto w warstwie wierzchniej występują atomy wapnia i węglany, bardzo mało lub wcale żelaza, co dowodzi, że utworzona warstwa nie jest jednorodna, składa się z polifosforanów i może również powstawać w wyniku odkładania się na powierzchni węglanu wapnia.

Obniżenie właściwości przeciwzużyciowych ZDTP przez imidy kwasu alkilobursztynowego związane jest z tworzeniem przez nie silnych kompleksów, zmiany adsorpcji fizycznej i chemisorpcji ZDTP i w jej konsekwencji zmianą szybkości tworzenia warstwy przeciwzużyciowej [423–424].

Dla wszystkich badanych przez Roundsa układów binarnych ZDTP + inny dodatek stężenie ZDTP potrzebne do osiągnięcia niskiego zużycia było wyższe niż dla samego dodatku [360]. Wszystkie towarzyszące dodatki zmieniają  temperaturę rozkładu ZDTP, jednak nie występuje żadna zależność między jego rozkładem w układzie binarnym a właściwościami przeciwzużyciowymi. Dodatki kwaśne, które przyspieszają rozkład ZDTP, konkurują również w adsorpcji na powierzchni tarcia, obniżają jego efektywność. Nie jest jasne, czy modyfikatory tarcia konkurują z ZDTP na czystej powierzchni tarcia, czy na warstwie granicznej.